4. Двумерные системы.

- Поверхностные Состояния в HgTe Квантовой Яме и Рассеяние на Шероховатостях.

А. А. Добрецова1,2, Л. С. Брагинский1,2, М. В. Энтин1,2, З. Д. Квон1,2, Н. Н. Михпйлов1, С. А. Дворецкий1

1ИФП СО РАН, пр. Лаврентьева, 13, г. Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский государственный университет, ул. Пирагова, 2, г. Новосибирск, 630090, Россия

тел.: (383)330-67-33, эл. почта: DobretsovaAA@gmail.com

Квантовые ямы (КЯ) на основе HgTe в настоящее время относятся к одним из самых интенсивно исследуемых объектов физики двумерных электронных систем (ДЭС). Связано это в первую очередь с уникальным энергетическим спектром ДЭС в HgTe КЯ, обусловленным сильными релятивистскими эффектами и, соответственно, спин-орбитальным взаимодействием. Благодаря этому в последние годы в указанных ямах реализовано несколько новых разновидностей низкоразмерных электронных систем: двумерный топологический изолятор, двумерный полуметалл, двумерные дираковские фермионы.

В данной работе проведено экспериментальное и теоретическое исследование рассеяния электронов на шероховатостях границ широких (d = 18-22 нм, d - ширина ямы) HgTe КЯ с инверсным спектром. Согласно работам [1, 2] форма волновой функции в таких ямах зависит от концентрации электронов в ней: если при k < π/d (k – волной вектор электрона) волновая функция локализована в центре ямы, то при k  > π/d ее максимум начинает смещаться к гетерограницам, причем направление смещения зависит от знака векторного произведения спина электрона на его импульс; то есть, по существу, широкая квантовая яма представляет собой топологический изолятор, аналогичный трехмерному, у которого, однако, в качестве объема фигурирует не трехмерный кристалл, а квантовая яма. Показано, что при концентрациях 2D электронов Ns > 3·1011 см-2 в ней начинает доминировать рассеяние на шероховатостях ямы. Построена теория рассеяния электронов на этих шероховатостях, учитывающая описанную выше перестройку электронного спектра в яме, и проведено детальное сравнение теории с экспериментальными данными. Получено хорошее количественное согласие развитой теории с экспериментом и на основе этого сделан вывод о существовании поверхностных состояний на границах широкой (d ≈ 20 нм) HgTe квантовой ямы при больших Ns. В заключение отметим, что использованные в качестве параметров подгонки характерные высота (h ≈ 1.5 Å) и длина (10 – 20 нм) неровностей, по порядку величины согласуются с характерными размерами шероховатостей, полученными для квантовых ям на основе гетероперехода AlGaAs / GaAs [3].

- Литература

[1] М.И. Дьяконов, А.В. Хаецкий, ЖЭТФ 82, 1584 (1982).

[2] L.G. Gerchikov and A.V. Subashiev, Phys.Stat.Sol. 160, 443 (1990).

[3] H. Sakaki, T. Noda, K. Hirakawa, M. Tanaka, and T. Matsusue, Appl. Phys. Lett. 51, 1934 (1987).