6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# Конкуренция сверхтонкого взаимодействия и прыжков 
в спиновом шуме локализованных электронов

М.М. Глазов1

1 ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Политехническая 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия

тел: (911)913-04-36, факс: (812)297-10-17, эл. почта: glazov@coherent.ioffe.ru

Среди широкого круга систем, спиновая динамика которых исследуется методикой спектроскопии спиновых шумов, особое место занимают структуры с локализованными носителями заряда: квантовые точки, ансамбли доноров в объемных полупроводниках, электроны, локализованные на неоднородностях квантовых ям. Такие системы демонстрируют медленную спиновую релаксацию, обусловленную главным образом сверхтонким взаимодействием со спинами ядер основной решетки. В работе [1] была построена теория спиновых шумов локализованных носителей заряда в предположении, что время корреляции электрона на центре локализации существенно превышает период его спиновой прецессии в поле ядер. Эксперименты показывают, однако, что время корреляции в ансамблях доноров может быть как больше, так и меньше периода спиновой прецессии [2].

В данной работе построена теория спиновых флуктуаций локализованных электронов с учетом конечного времени корреляции. В рамках простейшей модели, учитывающей как сверхтонкое взаимодействие спина электрона с ядерными спинами, так и прыжки носителей заряда между центрами локализации, получено аналитическое выражение, описывающее спектр спинового шума. Прослежена эволюция спиновых шумов при изменении времени корреляции. В пределе длинных времен корреляций применима теория [1] и спектр флуктуаций состоит из двух пиков, один из которых центрирован на нулевой частоте и связан с флуктуациями электронного спина вдоль ядерного поля, а другой – обусловлен прецессией спина в поле ядер. В пределе коротких времен корреляции происходит динамическое усреднение ядерных полей и спектр спинового шума оказывается центрированным на нулевой частоте.

Также проанализировано влияние внешнего магнитного поля на спектр спиновых шумов при произвольном соотношении между временем корреляции электрона на данном центре и периодом его спиновой прецессии. Обсуждается применимость модели кластеров, аналогичной предложенной в [3], для описания спиновых флуктуаций в режиме прыжков, когда вероятности переходов между центрами локализации разбросаны в широком диапазоне значений.

## Литература

[1]	M. M. Glazov and E. L. Ivchenko, Phys. Rev. B 86, 115308 (2012).

[2]	R. I. Dzhioev, K.V. Kavokin, V.L. Korenev, M.V. Lazarev, B. Ya. Meltser, M. N. Stepanova, B. P. Zakharchenya, D. Gammon, and D. S. Katzer, Phys. Rev. B 66, 245204 (2002)

[3]	Д.С. Смирнов, М.М. Глазов, Е.Л. Ивченко, ФТТ 54, 254 (2014)