3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Взаимодействие сурьмы с поверхностью InAs(001)
 при формировании гетерограниц InAs/GaSb методом МЛЭ

А. В. Васев1, Е. А. Емельянов1, М. А. Путято1, Б. Р. Семягин1, В. В. Преображенский1

1ИФП СО РАН, пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)333-19-67, факс: (383)333-35-02, эл. почта: vasev@isp.nsc.ru

Материалы семейства “6.1 Å” (GaSb, InAs, AlSb) широко применяются в настоящее время для создания оптоэлектронных приборов нового поколения. При формировании эпитаксиальных структур на основе этих материалов на гетерограницах происходит замещение одних атомов V группы другими с образованием переходных слоев, которые во многом определяют свойства выращиваемых структур. Кинетика образования таких слоев исследована недостаточно, что не позволяет прогнозировать их состав и толщину для заданных условий роста.

В работе методом дифракции быстрых электронов на отражение исследовано взаимодействие сингулярной и вицинальной (5.4o к [-110]) поверхностей InAs(001) с потоками молекул As4 и Sb4.

Показано, что высокая плотность ступеней оказывает существенное влияние на процесс взаимодействия потоков молекул Sb4 и As4 с поверхностью InAs(001).

Молекулы Sb4 взаимодействуют как с сингулярной, так и с вицинальной поверхностями InAs(001) - (2×4) преимущественно по вакансионному механизму. В обоих случаях образуется реконструкция (1×3).

Показано, что при взаимодействии потока As4 с обогащенной сурьмой поверхностью InAs, мышьяк замещает атомы сурьмы с восстановлением As-терминированной реконструкции (2×4). На вицинальной поверхности процесс замещения сурьмы мышьяком протекает на порядок быстрее, чем на сингулярной. Процесс замещения инициируется преимущественно на краю террас с последующим распространением по их поверхности. Этот результат согласуется с аналогичным поведением мышьяка при замещении атомов сурьмы на поверхности GaSb(001) [1].

Полученные результаты позволили разработать методику формирования методом МЛЭ гетерограниц GaSb/InAs c заданным составом.

## Литература

[1]	Е. А. Емельянов, Д. Ф. Феклин, А. В. Васев, М. А. Путято, Б. Р. Семягин, А. П. Василенко, О. П. Пчеляков, В. В. Преображенский, Формирование напряженных короткопериодных сверхрешеток InAs/GaSb второго типа для фотоприемников ИК-диапазона методом молекулярно-лучевой эпитаксии, Автометрия 47, 43-51 (2011).