Двумерные электронные системы

# Плазменные возбуждения в двумерной системе тяжелых анизотропных фермионов

А.Р. Хисамеева1, В.Н. Белянин1,  П.А. Гусихин1, В.М. Муравьев1, И.В. Кукушкин1

1Институт Физики Твердого Тела РАН, ул. Академика Осипьяна 2, г. Черноголовка, 142432, Россия

тел: (496) 522-19-82, факс: (496) 522-81-60, эл. почта: muravev_vm@mail.ru

В данной работе экспериментально исследуются плазменные возбуждения в высококачественной двумерной электронной системе (ДЭС)  на основе  AlAs [1]. Образец представлял собой шесть эквидистантных дисков ДЭС, расположенных  в щелях копланарного волновода. Исследования проводились при  помощи методики резонансного поглощения микроволнового излучения. В микроволновом отклике дисков двумерных электронов были обнаружены две магнитоплазменные моды: краевая и циклотронная.

Удивительной особенностью обнаруженных плазменных мод является щель по частоте между ними в нулевом магнитном поле (рис. 1). Это является следствием  сильной анизотропии масс носителей заряда в AlAs квантовых ямах. Следует также отметить, что наклон магнитодисперсий мод в малых магнитных полях значительно меньше, чем dω/dωс соответствующего наклона для образца такой же геометрии с изотропной массой.

Из частот плазменных возбуждений в нулевом магнитном поле были получены значения эффективных масс вдоль основных кристаллографических направлений m1 = 0.84m0 и m2 = 0.26m0.    Полученные значения масс несколько отличаются от ранее известных  m1 = 1.1m0 и m2 = 0.2m0 [2]. Однако, экспериментально измеренная нами величина циклотронной массы mс = (m1m2)0.5 = 0.47m0  совпадает с полученной ранее [3].

Рис. 1. Магнитодисперсия плазменных возбуждений в AlAs.

- В экспериментах также детально были изучены концентрационная и температурная зависимости положения и ширины плазменных возбуждений в двумерной системе тяжелых анизотропных фермионов.

[1] V.M. Muravev, A.R. Khisameeva, V.N. Belyanin, P.A. Gusikhin, I.V. Kukushkin, submitted to Phys. Rev. B (2015).

[2] M. Shayegan, E.P. De Poortere, O. Gunawan, Y.P. Shkolnikov, E. Tutue, K. Vakili, Phys. Stat. Sol. (b) 243, 3629-3642 (2006).

[3] E.P. De Poortere, Y.P. Shkolnikov, E. Tutuc, S.J. Papadakis, M. Shayegan

Appl. Phys. Lett., 80, 1583-1585 (2002).