4. Двумерные электронные системы

# Радиационный и релаксационный вклад в ширину линии магнитоплазменного резонанса в двумерных электронных системах

И. В. Андреев1, В. М. Муравьев1, В. Н. Белянин1, И. В. Кукушкин1

1Институт физики твердого тела РАН, ул. Академика Осипьяна 2, 
г. Черноголовка, 142432, Россия

тел: (49652)2-44-31, факс: (49652)2-81-60, эл. почта: andreev@issp.ac.ru

Плазменные волны в двумерных электронных системах (ДЭС) являются исключительно гибким и удобным объектом для изучения взаимодействия света с веществом и эффектов волновой оптики, а также имеют важные приложения в области создания новых детекторов и спектрометров излучения субтерагерцового частотного диапазона. При этом для создания устройств плазмонной оптики и электроники имеет критическое значение тот факт, что их размер ограничен длиной свободного пробега плазмона L. Длина свободного пробега однозначно связана с полушириной линии магнитоплазменного резонанса Δω по формуле L=v/Δω, где v – скорость распространения магнитоплазменного возбуждения. Уширение резонанса, в свою очередь, складывается из столкновительной релаксации возбуждения и радиационного затухания за счет излучения всей электронной системы как целого: Δω = 1/τ + Γ (τ – время релаксации импульса, Γ – радиационная ширина резонанса).

В работе раздельно исследован вклад в ширину линии циклотронного магнитоплазменного резонанса двух механизмов – радиационного и релаксационного – для высокоподвижных ДЭС в форме диска. Измерения проводились при помощи оптической методики детектирования микроволнового поглощения, основанной на изменении спектра фотолюминесценции ДЭС при разогреве за счет резонансного поглощения микроволнового излучения, возбуждающего магнитоплазмоны в ДЭС.

Проведены измерения времени релаксации циклотронного магнитоплазменного резонанса в рекордно широком диапазоне электронных плотностей 2×109 - 3×1011 см−2. Проведен сравнительный анализ циклотронного и транспортного времен релаксации. Показано, что с ростом температуры циклотронное и транспортное время релаксации убывают неодинаково, причем с увеличением температуры циклотронное время релаксации стремится к транспортному. Также показано, что в отличие от транспортного времени релаксации, циклотронное время релаксации слабее зависит от концентрации двумерных электронов, и в области малых электронных концентраций может превосходить транспортное на порядок величины.  Этот факт является новым наблюдением, пока не получившим своего объяснения в рамках существующих теорий.

Установлено, что радиационный вклад в ширину линии магнитоплазменного резонанса возрастает при увеличении резонансной частоты, что объясняется увеличением интенсивности дипольного излучения с частотой. Также обнаружено, что скорость и характер такого роста существенно зависят от электронной концентрации.

[1] I. V. Andreev, V. M. Muravev, V. N. Belyanin, I. V. Kukushkin, Appl. Phys. Lett. 105, 202106 (2014).