12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Глубокие уровни в диодных структурах кремниевых лавинных обострителей субнаносекундного диапазона

П.Н. Брунков1, В.И. Брылевский1, И.А. Смирнова1, П.Б. Родин1, И.В. Грехов1

1Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Политехническая 26,

Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (812) 292-73-81, факс: (812)292-10-17, эл. почта: Brunkov@mail.ioffe.ru

Высоковольтные кремниевые диоды, переключаемые в режиме задержанного ударно-ионизационного пробоя, способны формировать на последовательно включенной нагрузке перепады напряжения ~ 1 кВ за время ≤ 100 пс [1]. Физика сверхбыстрого переключения этих приборов, известных в импульсной технике как кремниевые диодные обострители [2], остается невыясненной до настоящего времени, а их изготовление во многом основывается на эмпирических данных. Мы представим результаты измерения переходных характеристик переключения и спектры DLTS для нескольких групп специально изготовленных кремниевых p+nn+ и p+pnn+ структур с одинаковой геометрией и близкими напряжениями стационарного пробоя Ubr ~ 1 кВ. Высоковольтные pn переходы формировались диффузией различных акцепторных примесей (алюминий, галлий, бор), время жизни до облучения электронами составляло τp ~ 7 мкс.

Спектры DLTS показывают, что тип глубоких центров и их концентрации различны для p+nn+ и p+pnn+ структур. В p+pnn+ структурах найдены уровни c энергией Ec - 0.53 и Ec - 0.33 eV, сходные с уровнями Саа [3]. Эти уровни отсутствуют в p+nn+ структурах. Переходные характеристики p+nn+ и p+pnn+ структур при сверхбыстром переключении также отличаются друг от друга: p+nn+ структуры после переключения имеют остаточные напряжения порядка сотен вольт, т.е. значительно ниже напряжения стационарного пробоя для этих приборов. Остаточные напряжения для p+pnn+ структур в несколько раз больше и близки к напряжению стационарного пробоя Ubr [4]. Облучение электронами уменьшает время жизни на 2 порядка (τp ~ 7 мкс, τp ~ 0.7 мкс и τp ~ 0.07 мкс, соответственно) и увеличивает концентрацию рекомбинационных центров, но не оказывает влияния на переходные характеристики сверхбыстрого переключения p+nn+ структур. Наши результаты демонстрирует сильное, но избирательное влияние глубоких уровней на характеристики кремниевых диодных обострителей.

Авторы выражают благодарность В.Н. Ломасову за проведение облучения диодных структур.

Работа поддержана грантом РФФИ 13-02-00813.

## Литература

[1] I.V. Grekhov, A.F. Kardo-Sysoev, L.S. Kostina, S.V. Shenderey, Electronics Letters 17, 422, 1981.

[2] A.F. Kardo-Sysoev, in Ultra-Wideband Radar Technology, edited by J.D. Taylor, CRS Press 2001, pp.205-289.

[3] A.C. Wang and C. T. Sah, Journal of Applied Physics 56, 1021 (1984)

[4] В.И. Брылевский, И.А. Смирнова, П.Б. Родин, И.В. Грехов Письма в ЖТФ, 40, 80 (2014)