1. Объемные полупроводники

# Спектроскопия оптического усиления и потерь
в активных волноводных структурах Si:Er/SOI

К.Е. Кудрявцев1,2, Л.В. Красильникова1,2, Д.В. Шенгуров1,2,
Б.А. Андреев1,2, З.Ф. Красильник1

1Институт физики микроструктур РАН,
Академическая, 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.

2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831)417-94-73, эл. почта: konstantin@ipmras.ru

Кремний, легированный эрбием, интересен как активная среда для светоизлучающих структур диапазона длин волн ~1.5-1.6 мкм. В то же время, физика процессов, определяющих эффективность люминесценции ионов Er3+ в структурах на основе Si:Er, до конца не ясна. До настоящего момента не было представлено доказательств реализации инверсной населенности атомных состояний эрбия в условиях опосредованного возбуждения редкоземельной примеси через электронную подсистему кремния. При этом оценки достижимых значений оптического усиления, приводимые в различных работах, расходятся на порядки величины [1-3].

В предлагаемой работе исследованы эпитаксиальные волноводные структуры Si:Er/SOI и проведены прямые измерения величины оптических потерь, обусловленных поглощением света на внутриатомных переходах ионов Er3+. Подобные измерения, проведенные при комнатной температуре, были представлены нами ранее [4], однако рассмотренный в настоящей работе случай низких температур представляет значительно больший интерес. Возможность эффективной накачки излучающих центров эрбия межзонным светом позволяет реализовать pump-probe методику измерения пропускания и, тем самым, напрямую диагностировать степень инверсии атомных состояний эрбия.

На основании зарегистрированных спектров пропускания оценены величина сечения перехода 4I15/2 → 4I13/2 иона Er3+, степень инверсии эрбиевых центров в режиме насыщения фотолюминесценции при различных температурах, а также величина потерь на свободных носителях заряда, индуцированных межзонной накачкой. Обсуждаются условия, при которых в принципе возможно преобладание оптического усиления над потерями и реализация стимулированного излучения в структурах Si:Er/SOI.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант #14-02-31660) на оборудовании Центра коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур» ИФМ РАН.

## Литература

- Y.H. Xie et al., J. Appl. Phys., 70, 3223 (1991).

- M.A. Lourenco et al., Appl. Phys. Lett., 91, 141122 (2007).

- N.N. Ha et al., Phys. Rev. B, 81, 195206 (2010).

- К.Е. Кудрявцев и др., Письма в ЖЭТФ, 100, 913 (2014).

- N.N. Ha et al., Opt. Mater., 33, 1094 (2010).