14. Топологические изоляторы

Электронный транспорт и фотоэлектрические эффекты в виртуальном кристаллическом топологическом изоляторе PbSe, модифицированном окислением

C.Г. Егорова1, В.И. Черничкин 1, Л.И. Рябова2, В.А. Касьян3, Л. Черняк4, С.Н. Данилов5, Д.Р. Хохлов1

1 Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

3 Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel

4 University of Central Florida, Orlando, USA

5 University of Regensburg, Regensburg, Germany

тел: (495) 939-1151, эл. почта: egorova@physics.msu.ru

Твердые растворы Pb1-xSnxSe являются узкощелевыми полупроводниками, в которых возможен переход от нормальной к инверсной структуре энергетического спектра при изменении состава сплава x. При x > 0.16 реализуется инверсное взаимное расположение зон, что является необходимым условием формирования топологических поверхностных состояний с Дираковским энергетическим спектром. Экспериментальное доказательство существования таких состояний было получено с помощью ARPES [1]. В то же время убедительных доказательств влияния топологических состояний на транспортные свойства данных соединений получено не было. Более того, было продемонстрировано, что поверхностные электронные состояния с высокой подвижностью могут реализовываться и в области составов с x < 0.16, где энергетический спектр является нормальным [2]. Целью настоящей работы была проверка предположения о том, что наблюдаемые с помощью фотоэлектромагнитного эффекта в работе [2] поверхностные высокопроводящие состояния могут быть связаны с окислением поверхности.

В настоящей работе в качестве образцов были выбраны поликристаллические  пленки «виртуальных» топологических изоляторов PbSe различной толщины. Исследовались как специально необработанные пленки, так и пленки, подвергнутые окислению. Исследование электронного транспорта в условиях темноты и дополнительной подсветки показало, что дополнительное окисление приводит к усилению роли транспорта по границам зерен, представляющим собой инверсионные слои с p-типом проводимости, в то время как объем зерна обладает проводимостью n-типа.

Как и в монокристаллах Pb1-xSnxSe, в окисленных пленках PbSe при низких температурах был обнаружен фотоэлектромагнитный эффект, индуцированный лазерным терагерцовым излучением. В то же время знак эффекта является противоположным по отношению к монокристаллам Pb1-xSnxSe, что свидетельствует о том, что окисление может приводить только к снижению подвижности поверхностных состояний в сплавах на основе селенида свинца, но никак не к ее росту. Таким образом, экспериментально доказано, что состояния кислорода не могут быть ответственными за формирование поверхностных состояний с высокой подвижностью, наблюдавшихся ранее в Pb1-xSnxSe.

[1] P.Dziawa, B.J. Kowalski, K.Dybko, R.Buczko, A.Szczerbakov, M.Szot, E. Lusakowska, T. Balasubramanian, B.M. Wojek, M.H.Bernstern, O.Tjernberg, T.Story, Nature Matter, 11, 1023 (2012)

[2] С.Г. Егорова, В.И. Черничкин, Л.И. Рябова, Е.П. Скипетров, Л.В. Яшина, С.Н. Данилов, С.Д. Ганичев, Д.Р. Хохлов, XIX Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», Нижний Новгород, 10-14 марта, 2015, труды симпозиума, т.2, с.697-698.