2: Поверхность, пленки, слои

# Механизмы Cs-индуцированной хемосорбции кислорода 
на поверхности р-GaAs(Cs,O)

В. В. Бакин, К. В. Торопецкий, Г. Э. Шайблер, А. С.Терехов

ИФП СО РАН, пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383) 330-98-74, факс: (330) 333-27-71, эл. почта: scheibl@isp.nsc.ru

Экспериментальные исследования Cs – индуцированной хемосорбции кислорода (ЦИХК) на поверхности р - GaAs, начавшиеся более 40 лет назад открытием состояния эффективного электронного сродства на поверхности 
р-GaAs(Cs,O), продолжаются до сих пор в связи с необходимостью повышения параметров р - GaAs(Cs,O) фотокатодов. Теоретические модели ЦИХК на полупроводниках были предложены в [1,2], но их применимость для описания этого явления на р - GaAs(Cs,O) экспериментально не подтверждена. Не изучен, в частности, «нелокальный» механизм ЦИХК, предложенный в [1], при доминировании которого начальная вероятность хемосорбции молекулярного кислорода (ηox) пропорциональна вероятности переноса электронов из полупроводника на антисвязывающую 2π*-орбиталь молекулы в момент её столкновения с полупроводником. Согласно [1] доминирование «нелокального» механизма проявляется в том, что ηox экспоненциально возрастает с уменьшением работы выхода (Ф) поверхности р-GaAs(Cs), вызванной адсорбцией цезия. Проведённые нами исследования [3] показали (тёмные точки на рисунке), что ηox экспоненциально увеличивается с уменьшением Ф, подтверждая тем самым доминирование «нелокального» механизма хемосорбции. При увеличении экспозиции в кислороде на поверхности p-GaAs(Cs), на котором толщина адсорбированного цезия (Cs) равна 0.5 монослоя, работа выхода поверхности 
p - GaAs(Cs,О) увеличивается и изменения ηox по-прежнему следуют предсказаниям «нелокального» механизма ЦИХК. Результаты измерений ηox (Ф), подтверждающие этот вывод, показаны на рисунке светлыми точками в интервале Ф от 1.8 эВ до 2.5 эВ. При меньших Cs характер зависимости ηox (Ф) при увеличении экспозиции в кислороде существенно изменяется. Белыми точками на рисунке, лежащими в окрестности Ф ≈ 3.5 эВ (Cs ≈ 0.15 монослоя), показаны изменения вероятности хемосорбции кислорода на поверхности p-GaAs(Cs,О) при увеличении экспозиции в кислороде. Видно, что при малых Cs увеличение экспозиции в кислороде незначительно увеличивает Ф, но вероятность хемосорбции уменьшается существенно, свидетельствуя о значительном вкладе «локального» механизма ЦИХК, предсказанного в [2].

## Литература

[1] .B. Hellsing, Phys. Rev. B 40, 3855 (1989).

[2] J.E. Ortega, E.M. Oelling, J.Ferron, R. Miranda, Phys. Rev. B 36, 6213 (1987).

[3] В.В. Бакин и др., Письма в ЖЭТФ 101, 412 (2015).