12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Неупругое рассеяние фотоэлектронов на границе раздела 
p+ - GaAs(Cs,O) – вакуум

В. В. Бакин1, Д. В. Горшков1,2, С. А. Рожков1,2, С. Н. Косолобов1, 
Г. Э. Шайблер1, А. С. Терехов1

1 ИФП СО РАН, пp. ак. Лавpентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2 НГУ, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)330-98-74, факс: (383)333-27-71, эл. почта: terek@isp.nsc.ru

Существующая модель фотоэмиссии из p+ - GaAs(Cs,O) фотокатода предполагает, что значительная доля фотоэлектронов, движущихся к его эмитирующей поверхности из объёма полупроводника, не может выйти в вакуум из-за отражения туннельно-прозрачным барьером, связанным с (Cs,O) – слоем. В результате отражения вероятность выхода (Ре) фотоэлектронов в вакуум снижается до величины, меньшей единицы. Исследования фотоэмиссии из 
p+ - GaAs(Cs,O) в процессе формирования (Cs,O) – слоя не выявили возникновения такого барьера. В данной работе обсуждается альтернативная модель, объясняющая Ре < 1. В этой модели энергия значительной доли фотоэлектронов снижается ниже уровня вакуума из-за их неупругого рассеяния на интерфейсе, вызванного их взаимодействием с поверхностными фононами и «дырочными» плазмонами. Вероятность неупругого рассеяния фотоэлектронов увеличивается с увеличением толщины неупорядоченного (Cs,O) – слоя. Поскольку компоненты электрических полей поверхностных фононов и плазмонов, параллельные поверхности, сохраняются на интерфейсе, то неупругое рассеяние фотоэлектронов происходит не только в приповерхностной области пространственного заряда полупроводника, но и на вакуумной стороне интерфейса.

Для изучения закономерностей неупругого рассеяния фотоэлектронов на границе раздела p+ - GaAs(Cs,O) – вакуум измерялись энергетические и угловые распределения эмитированных фотоэлектронов. Для проведения таких измерений использовались миниатюрные электронные спектрометры оригинальной конструкции, сохраняющие эмиссионные свойства фотокатодов в течение многих лет. Разделение вкладов электрон – фононного и электрон – плазмонного рассеяния осуществлялось путём использования фотокатодов с разными концентрациями свободных дырок. Исследования фотоэмиссии проводились в интервале температур 4.2 – 330 К [1,2].

Анализ полученных результатов и их сопоставление с результатами измерений характеристических потерь энергии медленных электронов на поверхности 
p+ - GaAs, привели нас к выводу о том, что величина Ре действительно ограничивается неупругим рассеянием фотоэлектронов на поверхностных плазмонах и фононах.

## Литература

[1] Д.А. Орлов, В.Э. Андреев, А.С. Терехов, Письма в ЖЭТФ 71,220 (2000).

[2] В.В. Бакин, А.А. Пахневич, С.Н. Косолобов, Г.Э. Шайблер, А.С. Ярошевич, А.С. Терехов, Письма в ЖЭТФ 77, 197 (2003).