3 Гетероструктуры и сверхрешетки

# Молекулярно-лучевая эпитаксия сверхрешеток GaSb/InAs: влияние температуры роста на свойства структур

Е. А. Емельянов1, А. В. Васев1, М. А. Путято1, И. Б. Чистохин1, В. В. Румянцев2, С. В. Морозов2, Б. Р. Семягин1, А. П. Василенко1, А. К. Гутаковский1, В. В. Преображенский1

1ИФП СО РАН, пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия,

2ИФМ РАН, ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия

тел: (383)333-19-676, факс: (383)333-35-02, эл. почта: pvv@isp.nsc.ru

Напряженные короткопериодные сверхрешетки II типа (НКСР) InAs/GaSb являются перспективным материалом для создания нового поколения высокоэффективных инфракрасных фотоприемников. Эффективная ширина запрещенной зоны таких НКСР может варьироваться от 0,04 до 0,4 эВ (30-3 мкм) при изменении лишь толщины составляющих их слоев, что позволяет создавать на их основе фотодетекторы, перекрывающие весь ИК диапазон.

К настоящему времени высокоэффективные ИК-фотодетекторы на НКСР GaSb/InAs изготовлены только на структурах, выращенных методом МЛЭ. Это объясняется жесткими требованиями, которым должна удовлетворять фотодетекторная структура. Ключевая роль в реализации оптических свойств НКСР принадлежит гетерограницам GaSb/InAs, т.к. состав прилегающих к границе раздела слоев определяет остаточные механические напряжения в сверхрешетке. Преимуществом метода МЛЭ, по сравнению с другими методами эпитаксии, является более низкая температура проведения процесса выращивания (Ts) в сочетании с возможностью резко менять состав поступающих к поверхности компонентов роста.

Пониженная Ts с одной стороны позволяет подавить процессы диффузии и сегрегации при росте и формировать заданный состав слоев, прилегающих к границам раздела. С другой стороны, слишком низкая Ts приводит к формированию собственных точечных дефектов в слоях НКСР, что определяет ухудшение параметров фотодетектора. Поэтому оптимизация Ts НКСР является важной технологической задачей.

С этой цель была выращена серия сверхрешеток [(GaSb)8 / (InAs)8]50 на подложках GaSb(001) при различных Ts (430, 400, 385, 355оС) все остальные параметры роста оставались постоянными. Выращивание образцов НКСР GaSb/InAs проводилось на установках МЛЭ "Катунь" с использованием потока молекул Ga, In и Sb4, формируемых из тигельных источников, и As4, формируемого из вентильного источника. Были проведены исследования структурных, оптических и фотоэлектрических свойств выращенных образцов методами рентгеновской дифрактометрии, высокоразрешающей электронной микроскопии, низкотемпературной фотолюминесценции и латеральной спектральной фотопроводимости. Полученные результаты на сверхрешетках выявили однозначную корреляцию свойств образцов НКСР с Ts. Лучшими характеристиками обладали образцы НКСР, выращенные при Ts = 385оС. Обсуждаются механизмы влияния Ts на их свойства.