1. Объемные полупроводники

# Поглощение Урбаха и флуктуации зонного потенциала
в эпитаксиальных слоях Si:Er

В.Б. Шмагин1,2, К.Е. Кудрявцев1,2, Д.В. Шенгуров1,2, З.Ф. Красильник1

1Институт физики микроструктур РАН,
Академическая, 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.

2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831)417-94-73, эл. почта: konstantin@ipmras.ru

Кремний, легированный эрбием, интересен как активная среда для светоизлучающих устройств диапазона 1.5-1.6 мкм за счет внутриатомных излучательных переходов ионов Er3+ [1]. Структуры Si:Er/Si, получаемые методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии (СМЛЭ, [2]), характеризуются рекордно высокими (в классе c-Si:Er) интенсивностью и квантовой эффективностью люминесценции эрбия. В то же время, для этих структур физика процессов, определяющих возбуждение ионов Er3+ при рекомбинации электронно-дырочной пары, далека от четкого понимания. Принятая модель рекомбинационного возбуждения редкоземельной примеси [3] не соответствует имеющимся представлениям об электрической активности СМЛЭ слоев Si:Er и характерной для них структуре примесно-дефектных уровней в запрещенной зоне кремния [4], что предполагает возможность реализации в светоизлучающих структурах Si:Er/Si альтернативных механизмов возбуждения эрбия.

В предлагаемой работе исследованы спектры фототока диодных структур Si:Er/Si в области энергий вблизи края фундаментального поглощения кремния (область поглощения Урбаха). Установлено, что слои Si:Er характеризуются значительно большим, по сравнению с не легированными эрбием эпитаксиальными слоями кремния, уровнем флуктуаций зонного потенциала. Показано, что значительные флуктуации потенциала, наблюдаемые в слоях Si:Er, обусловлены структурными (статическими) неоднородностями материала и не связаны с динамическим беспорядком, вызываемым тепловыми колебаниями решетки. Получены оценки амплитуды и характерного пространственного масштаба случайного потенциала в слоях Si:Er. Обсуждается возможная природа наблюдаемых флуктуаций зонного потенциала и рассматривается модель возбуждения эрбия с участием экситонов, локализованных на неоднородностях потенциального рельефа.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант #13-02-00397) на оборудовании Центра коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур» ИФМ РАН.

## Литература

- A.J. Kenyon. Semic. Sci. Tech., 20, R65 (2005).

- В.П. Кузцецов, З.Ф. Красильник. ФТП, 44(3), 413 (2010).

- F. Priolo et al. J. Appl. Phys. 78, 3874 (1995).

- В.Б. Шмагин и др., ФТП, 36(2), 178 (2002).