2. Поверхность, пленки, слои

# Эффект локальной  трибоэлектризации поверхности эпитаксиального слоя n-GaAs  с помощью  зонда атомно-силового  микроскопа

П.Н. Брунков1,2,3, А.В. Бакланов3, Н.Д. Прасолов2, А.А. Гуткин1, Н.А. Калюжный1, С.Г. Конников1

1 Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Политехническая 26,

Санкт-Петербург, 194021, Россия.

2 Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербург, 197101, Россия.

3 Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, 195251, Россия.

тел: (812) 292-73-82, факс: (812)292-10-17, эл. почта: brunkov@mail.ioffe.ru

При механическом взаимодействии поверхностей твердых тел в процессе трения довольно часто наблюдается трибоэлектрический эффект, связанный с изменением электрического потенциала поверхности твердого тела при трении его о поверхность другого твердого тела [1]. Несмотря на то, что трибоэлектрический эффект известен достаточно давно, его природа не совсем ясна и в настоящее время.

В работе представлены результаты исследования трибоэлектризации эпитаксиальных слоев n-GaAs в результате сканирования по поверхности зонда атомно-силового микроскопа в контактном режиме. Зависимости эффекта трибоэлектризации от величины обратной скорости сканирования образца n-GaAs зондом атомно-силового микроскопа, исследованные в настоящей работе при силах прижима зонда с радиусом закругления 35 нм до 850 нН, характеризуются начальным ростом абсолютной величины изменения потенциала при высоких скоростях сканирования (2 – 3 мкм/с) и последующим переходом к насыщению эффекта при скоростях сканирования 0.4 – 0.8 мкм/с. Подобное поведение указанных зависимостей объясняется в модели [2], связывающей изменение поверхностного потенциала с образованием под влиянием деформации в приповерхностной области собственных точечных дефектов с энергетическими уровнями ниже уровня Ферми на поверхности. Показано, что для качественного объяснения наблюдающихся зависимостей необходимо учитывать как генерацию, так и аннигиляцию дефектов в области, подвергающейся деформации.

Предельная поверхностная концентрация дефектов, образующихся при низких скоростях сканирования, согласно оценкам [2], может достигать величины порядка 1010 см-2. Предполагается, что в качестве таких точечных дефектов могут выступать вакансии Ga, их комплексы с донорами и антиструктурные дефекты GaAs или их комплексы с другими дефектами.

- Работа поддержана грантом РФФИ 15-01-05903.

## Литература

[1]	B. Bhushan. Principles and Applications of Tribology, (2nd edition, Chichester, John Wiley & Sons, Ltd., 2013) p.980.

[2] П.Н. Брунков, В.В.Гончаров, М.Э. Рудинский, А.А. Гуткин, Н.Ю. Гордеев, В.М. Лантратов, Н.А. Калюжный, С.А. Минтаиров, Р.В. Соколов, С.Г. Конников. ФТП, 47, 1181 (2013).