14. Топологические изоляторы

# Слабая антилокализация в трехмерном топологическом изоляторе на основе напряженного слоя теллурида ртути

М. Л. Савченко 1,2, Д. А. Козлов1,2, З. Д. Квон1,2, Н. Н. Михайлов1, С. А. Дворецкий1

1Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова, 630090, Россия

2Новосибирский государственный университет, 630090, Россия

тел: (383)330-6733, факс: (383)333-2771, эл. почта: SavchenkoMaximL@gmail.com

Топологические изоляторы представляют собой новый класс веществ, основным из свойств которых является наличие изолирующего объема и проводящих поверхностных состояний [1]. Тонкая пленка напряженного HgTe является одним из примеров трехмерного топологического изолятора (3Д ТИ) [2]. Данная работа посвящена экспериментальному исследованию слабой локализации в высокоподвижной ( до 5×105 см2/В·с) тонкой пленке теллурида ртути [3]. Благодаря наличию затвора положение уровня Ферми изменялось в широком диапазоне из валентной зоны через щель объемных состояний в зону проводимости.

Установлено, что во всем исследуемом диапазоне затворных напряжений поправка к проводимости имеет положительную величину, что соответствует слабой антилокализации. На рисунке 1 изображен пример подавления поправки к проводимости магнитным полем, при затворном напряжении, соответствующему положению уровня Ферми в энергетической щели объемного спектра. Подавление антилокализации наблюдается в магнитных полях всего лишь ~0,5 мТл, что на порядки меньше типичных значений в других известных 3Д ТИ и является следствием высокого качества исследуемой системы. При затворных напряжениях, соответствующих положению уровня Ферми в объемной щели, поправка к проводимости не зависит от концентрации двумерных электронов. Величина поправки плавно меняется по мере заполнения зоны объемных электронов. Анализ экспериментальных кривых зависимости поправки к проводимости от магнитного поля проводился на основе теории слабой локализации Hikami [4].

Рис. 1. Зависимость антилокализационной поправки к проводимости от магнитного поля.

## Литература

[1]	M. König, S. Weidmann, C. Brüne, A. Roth et al, Science 318, 766 (2007).

[2]	C. Brune et al., Phys. Rev. Lett. 106, 126803 (2011).

[3]	D. A. Kozlov, Z. D. Kvon et al, Phys. Rev. Lett. 112, 196801 (2014).

[4]	S. Hikami, A. I. Larkin, Y. Nagaoka, Prog. Theor. Phys. 63, 707 (1980).