6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# Спиновая динамика дырочного магнитного полярона в квантовых ямах (Cd,Mn)Te/(Cd,Mn,Mg)

Е. А. Жуков1, Д. Р. Яковлев1,2, Ю. Г. Кусраев2, К. В. Кавокин2, J. Debus2,

И. А. Акимов1,2, G. Karczewski3, T. Wojtowicz3, J. Kossut3, M. Bayer1,2

1 Experimentelle Physik 2, Technische Universität Dortmund, 44221 Dortmund, Germany

2 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, ул. Политехническая, 26,  Санкт-Петербург, 194021, Россия

3 Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, PL-02668, Poland

тел: +49(0231)755-51-64, факс: +49(0231)755-36-74,

эл. почта: evgeny.zhukov@tu-dortmund.de

- Оптически индуцированная поляризация в полумагнитных полупроводниковых квантовых ямах (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg,Mn)Te исследовалась методом разрешенного во времени керровского вращения. При низких температурах (1.8 – 6 К) в квантовой яме шириной 4 нм в поперечном магнитном поле наблюдаемый сигнал имел три компоненты: 1) осциллирующая, с частотой, соответствующей g-фактору Mn, - прецессия спина Mn, не связанного в магнитный полярон; 2) неосциллирующая, долгоживущая (более 60 нс) компонента, обусловленная оптической ориентацией равновесного магнитного полярона, сформированного локализованными спинами марганца и резидентной дыркой; 3) осциллирующая компонента с частотой, соответствующей  прецессии фотовозбужденного электрона с g-фактором порядка 100.

- Спиновая динамика поляронов определяется анизотропией спиновой структуры тяжелых дырок, в результате чего происходит замораживание магнитного момента поляронов в одном из двух устойчивых состояний, ориентированных вдоль оси роста структуры. Для переориентации магнитного момента полярона необходимо преодолеть энергетический барьер, равный энергии полярона.

- Время спиновой релаксации дырочного полярона укорачивается при увеличении температуры, интенсивности импульсов возбуждения и величины внешнего магнитного поля. Представленная модель и расчеты хорошо описывают экспериментально измеренную зависимость времени спиновой релаксации магнитного полярона от величины магнитного поля:  быстрый спад времени спиновой релаксации с ростом магнитного поля в малых полях (В0.15 Т) и значительно более медленный спад в больших поля (0.152 Т). Зависимость времени спиновой релаксации полярона от температуры позволило оценить энергию полярона в 1-2 мэВ.