12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Гетероструктуры с квантовыми ямами (Al)GaAs и (In)GaAsP для мощных полупроводниковых лазерных излучателей спектрального диапазона 780-810 нм

М. А. Ладугин1, Т. А. Багаев1, И. В. Яроцкая1, А. А. Падалица1, А. А. Мармалюк1,2, А. Д. Максимов3

1ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», ул. Введенского, 3 корп. 1, Москва, 117342, Россия.

тел: (495)333-33-25, факс: (495)334-43-93, эл. почта: maximladugin@mail.ru

2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Каширское шоссе, 31, Москва, 115409, Россия.

3Московский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, пр. Вернадского, 86, Москва, 119571, Россия.

Мощные лазерные излучатели спектрального диапазона 780-810 нм широко востребованы во многих важнейших применениях, среди которых особо стоит выделить накачку активных сред твердотельных лазеров. Данная задача требует создания приборов с высокой выходной мощностью и длительным сроком службы, что проводит к необходимости дальнейшего совершенствования конструкции и технологии получения полупроводниковых гетероструктур.

В настоящей работе с целью достижения повышенных параметров приборов были проведены исследования излучательных характеристик квантоворазмерных структур и получены результаты качественного и количественного сравнения различных конструкций активных областей лазерных гетероструктур. Объектами исследования являлись не только классические ненапряженные квантовые ямы GaAs и AlGaAs, но и квантовые ямы с напряжениями растяжения (GaAsP) и напряжениями сжатия (InGaAsP). В качестве материалов барьерных слоев использовались согласованные с подложкой твердые растворы AlGaAs и GaInP.

Изготовление вышеуказанных гетероструктур осуществлялось в условиях метода МОС-гидридной эпитаксии в горизонтальном кварцевом реакторе на подложках арсенида галлия. В качестве источника V-группы использовались AsH3 и PH3, а в качестве источника III-группы использовались ТМА и ТЭГ. В качестве газа носителя использовался очищенный водород.

Оптимизация режимов получения, в частности, температуры роста, скорости роста и отношения V/III, позволила заметно увеличить интенсивность фотолюминесценции и уменьшить полуширину спектра для всех исследованных конструкций гетероструктур. Представлены результаты сравнения, описаны достоинства и недостатки каждой из структур.

Основываясь на достигнутых результатах, из полученных гетероструктур были изготовлены лазерные излучатели (диоды и линейки) спектрального диапазона 780-810 нм непрерывного и квазинепрерывного режима работы. Измерены, проанализированы и обсуждены электрические, мощностные и спектральные характеристики приборов.