2. Поверхность, пленки, слои

# Легирование арсенида галлия тетрахлоридом углерода в условиях МОС-гидридной эпитаксии

Т.А. Багаев1 , М.А. Ладугин1 , А.А. Падалица1 , А.А. Мармалюк1

1ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Введенского, 3к1, Москва, 117342, РФ.

тел: (495)333-33-25, факс: : (495)334-43-93, эл. почта: bagaevtimur@mail.ru

- Получение эпитаксиальных слоев (ЭС) р-типа проводимости с резкими профилями легирования является приоритетной задачей при получении ряда различных структур: полупроводниковых лазеров, динисторов, туннельных диодов и других. Наиболее часто использующиеся примеси – это углерод, цинк и магний. Низкий коэффициент диффузии углерода, по сравнению с цинком, высокий предел растворимости в соединении А3В5, позволяющий легировать до более высокого (р>1020 см-3) уровня, и отсутствие «эффекта памяти» делают углерод чрезвычайно привлекательным при создании приборных гетероструктур[1]. В данной работе исследуются особенности легирования углеродом GaAs c использованием СCl4 и сопряженных с этим процессами травления.

- Наличие хлорсодержащих соединений в зоне роста усложняет процессы, протекающие при легировании ЭС. Наряду с внедрением атомов углерода в растущий слой, протекают реакции образования легколетучих хлоридов галлия, что снижает скорость роста.

- Для выявления механизма травления ЭС GaAs в процессе легирования СCl4 в температурном интервале 600 – 800 ˚С выбрано несколько реперных точек, и при каждой температуре роста проведено три эксперимента: в первом осаждали нелегированный ЭС GaAs, во втором - создавали легированный углеродом ЭС GaAs, и, наконец, в третьем эксперименте исследовали процесс травления поверхности ЭС GaAs СCl4.

- ЭС GaAs p-типа были выращены в условиях МОС-гидридной эпитаксии. Рост происходил при пониженном давлении (65 Torr) в горизонтальном реакторе на подложках GaAs ориентации (100).

- В исследованном температурном диапазоне, наиболее часто используемом для формирования приборных гетероструктур на основе GaAs, снижение скорости роста определяется процессом травления на поверхности ЭС GaAs.

- Выявлено, что при повышении температуры  процесса происходит уменьшение вклада обеднения газовой смеси путем формирования летучего GaCl. Снижение температуры приводит к существенному изменению картины травления. Так, при t=800 °С  вклад реакций с образованием GaCl составляет 1.5%, тогда как при t=600 °С эта величина достигает 42%. Таким образом, для использования преимуществ легирования углеродом необходимо учитывать сопряженные процессы травления поверхности GaAs и соответствующим образом корректировать условия получения эпитаксиальных слоёв с заданной геометрией.

## Литература

- В.П. Коняев, А.А. Мармалюк, М.А. Ладугин, Т.А. Багаев, М.В. Зверков, В.В. Кричевский, А.А. Падалица, С.М. Сапожников, В.А. Симаков, ФТП, том 48, выпуск 1, с.104-108 (2014)