6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# Ферромагнетизм поликристаллических пленок Si1-xMnx (x~0.5)
 с самоорганизованным распределением кристаллитов по размерам

К.Ю. Черноглазов1, А.С. Семисалова2, С.Н. Николаев1, В.В. Рыльков1,3,            В.В. Тугушев1, Ю.М.Чесноков1, А.Л. Васильев1, И.А. Лихачев1, Э.М. Пашаев1, А.В. Зенкевич4, Ю.А. Матвеев4, О.А. Новодворский5, А.В. Шорохова5,               Н.С. Перов2, Э.Т. Кулатов6, А.С. Веденеев3, А.С. Бугаев3

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт», пл. Курчатова 1, Москва, 123182, Россия.

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия.

3Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Московская обл., 141190, Россия.

4Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Московская обл., 141700, Россия.

5Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, Шатура, Московская обл., 140700, Россия.

6Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, 11999, Россия.

тел: (499)196-71-00 (доб. 3293), эл. почта: vvrylkov@mail.ru

- Выполнены сравнительные исследования свойств нестехиометрических пленок Si1-xMnx (x0.51-0.55), полученных методом импульсного лазерного осаждения на подложках Al2O3 (0001) при 340°C в обычной («прямое» осаждение) и теневой геометрии (т.е. в условиях осаждения элементов при малой энергии за счет столкновения с атомами буферного газа Kr). В обоих случаях пленки Si1-xMnx при x0.52 демонстрируют высокотемпературный ферромагнетизм (ФМ) с температурой Кюри TC > 300 K и при высоких Т ~ 300 K положительного знака аномальный эффект Холла (АЭХ) [1,2]. Обнаружено, что в пленках, полученных в теневой геометрии, намагниченность образцов определяется двумя фазами: высокотемпературной c TC  370 K и низкотемпературной c ТС  46 K, причем АЭХ с понижением температуры изменяет знак с положительного на отрицательный при Т  30 К. Результаты объясняются структурной самоорганизацией поликристаллической пленки, в результате которой формируется два слоя с близкими значениями удельной проводимости и существенно отличающимися (10 раз) размерами кристаллитов. Обсуждаются особенности образования магнитных дефектов в этих условиях и их обмен через спиновые флуктуации по механизму [3].

## Литература

[1]	V.V. Rylkov, E.A. Gan’shina, O.A. Novodvorskii et al., Europhys. Lett. 103, 57014 (2013).

[2] V.V. Rylkov, A.S. Bugaev, O.A. Novodvorskii et al., J. Magn. Magn. Mater., 2015 (in press).

[3] V.N. Men’shov, V.V. Tugushev, S. Caprara et al., Phys. Rev. B 83, 035201 (2011).