10. Углеродные наноматериалы

# Формирование монокристаллов графена на поверхности Ni(111) методом температурно-программируемого синтеза

С.Л. Коваленко, Б.В. Андрюшечкин, Т.В. Павлова, К.Н. Ельцов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ул. Вавилова, д.38, Москва, 119991, Россия.

тел: (499)5038769, факс: (499)5038769, эл. почта: eltsov@kapella.gpi.ru

В настоящее время перед научным сообществом стоит задача  создания технологии синтеза графеновых слоев на поверхности твердого тела. Перспективными считаются два процесса: высокотемпературный отжиг гексагонального карбида кремния и метод химического осаждения из газовой фазы на поверхность ряда металлов (Ni, Ru, Re, etc.). Проведенные к настоящему моменту исследования данных методов синтеза (см. [1,2]) показывают, что есть серьезные проблемы в получении монокристаллов графена достаточно большого размера (1 мм и более), и основные характеристики, такие как подвижность носителей заряда или линейность дисперсионной кривой в К-точке, существенно уступают образцам графена, отщепленным от графита (104 и 2х105 см2/Вс, соответственно). Наиболее привлекательной системой представляется графен на поверхности Ni(111), «отщепленный» от подложки монослоем золота, но применяемый метод химического осаждения из газовой фазы оказался достаточно грубым в силу высоких температур осаждения (450-600 С) и довольно сложной химии поверхности – происходит образование поверхностного карбида никеля Ni2C, обладающего несоразмерной решеткой, что формирует домены графена, развернутые относительно решетки Ni(111) [3]. Разработанный нами метод температурно-программируемого синтеза графена на поверхности Ni(111) снимает все указанные проблемы. Суть метода состоит в аккумуляции атомов углерода под поверхностью никеля при комнатной температуре (без проникновения в объем образца) и последующей сегрегации углерода на поверхность никеля и эпитаксиального роста графена при нагреве. На каждом этапе процесса возможен полный контроль путем варьирования температурой и дозой адсорбата (пропилена).

Нам удалось создать монокристалл графена большой площади (5х5 мм), который в результате последующей интеркаляции золота демонстрирует идеальную линейную дисперсию (конус Дирака) в К-точке зоны Бриллюэна. Для контроля атомной и электронной структуры были использованы сверхвысоковакуумная сканирующая туннельная микроскопия in situ и фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением. На основе теории функционала плотности дано описание элементарных процессов при диссоциации и дегидрировании исходных молекул пропилена, диффузии и сегрегации атомов углерода, формировании атомных цепочек и кольцевых структур из атомов углерода на поверхности Ni(111), интеркаляции золота.

## Литература

[1] [1] M. Batzil. Surface Science Reports 67, 83, (2012).

[2] K. S. Novoselov, V. I. Falko, L. Colombo, et.al.. Nature, 490, 192, (2012).

[3] P. Jacobson, B. Stoger, A. Garhofer, et al. ASC Nano 6, 3564, (2012).