6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм.

# Прямые измерения пикосекундной кинетики нагрева спиновой подсистемы Mn в полумагнитных полупроводниковых гетероструктурах типа-II (Zn,Mn)Se/BeTe.

Е. В. Филатов, А. А. Максимов, И. И. Тартаковский

ИФТТ РАН, ул. Академика Осипьяна, 2, г. Черноголовка, 142432, Россия.

тел: +7(496) 522 8287, факс: +7(496) 522 8160, эл. почта: tartakov@issp.ac.ru

При фотовозбуждении полумагнитных полупроводниковых гетероструктур на основе (Zn,Mn)Se нагрев спиновой подсистемы магнитных ионов Mn2+ возникает преимущественно в результате прямого взаимодействия спиновой подсистемы с горячими носителями тока независимо от времени спин-решеточной релаксации (от 1 мс до ~10 нс) [1]. Отличительной особенностью гетероструктур типа-II является наличие минимумов энергии для электронов и дырок, расположенных в соседних слоях структуры. В случае сверхрешетки ZnSe/BeTe минимумы энергии для электронов и дырок находятся в слоях ZnSe и BeTe, соответственно, и после фотовозбуждения носителей в слоях ZnSe происходит их пространственное разделение. Скорость ухода дырок из слоя ZnSe в слой BeTe определяется как толщиной слоя ZnSe, так и уровнем оптической накачки (определяющей изгиб зон), и время жизни дырки в слое ZnSe может изменяться от величины < 1  пс до ~ 200 пс [2]. Благодаря данной особенности релаксации дырки после лазерного возбуждения было установлено, что доминирующую роль в нагреве подсистемы ионов Mn в слое (Zn,Mn)Se играют многократные процессы рассеяния дырок с переворотом спина на локализованных спинах ионов Mn2+ [3].

В настоящей работе приводятся результаты прямых измерений спектрально-временных зависимостей магнитолюминесценции в полумагнитных сверхрешетках типа-II (Zn,Mn)Se/BeTe при их возбуждении лазерными импульсами фемтосекундной длительности. При максимальной плотности оптической накачки при возбуждении одиночными фемтосекундными импульсами время жизни фотовозбужденных дырок в слое (Zn,Mn)Se достигало ~ 45 пс. Величина нагрева спиновой системы одним импульсом составляла ~ 0.5 К от начальной температуры Т=1.7 К, что отвечает фиолетовому сдвигу ~ 0.4 мэВ полосы фотолюминесценции в магнитном поле 3Т. В результате этих измерений по временной зависимости величины фиолетового сдвига было установлено, что характерное время нагрева спиновой системы составляет ~ 17 пс. Наличие времени ~ 17 пс, меньшего времени жизни дырок в слое (Zn,Mn)Se ~ 45 пс позволяет предположить, что это время является временем термализации фотовозбужденных дырок до температур ниже спиновой температуры в системе магнитных ионов Mn.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ.

## Литература

[1]	1.	M. K. Kneip, D. R. Yakovlev, M. Bayer, A. A. Maksimov, I. I. Tartakovskii, A. Waag, Phys. Rev. B 73, 035306 (2006).

[2]	E. V. Filatov, S. V. Zaitsev, I. I. Tartakovskii, A. A. Maksimov, D. R. Yakovlev, A. Waag, Phys. Stat. Sol. C 7, 1533 (2010).

[3]	J. Debus, A. A. Maksimov, D. Dunker, D. R. Yakovlev, E. V. Filatov, I. I. Tartakovskii, V. Yu. Ivanov, A. Waag, and M. Bayer, Phys. Stat. Sol. B 251, 1694 (2014).