4 Двумерные системы

# Эффекты 2D-локализации в режиме квантового эффекта Холла в широких квантовых ямах HgTe

Ю.Г.Арапов1, С.В.Гудина1, В.Н.Неверов1, С.М.Подгорных1, М.Р.Попов1, Г.И.Харус1, Н.Г.Шелушинина1, М.В.Якунин1, C.А.Дворецкий2, Н.Н. Михайлов2

1Институт физики металлов им. М. Н. Михеева УрО РАН, ул. С.Ковалевской 18, Екатеринбург, 620137, Россия

2Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, проспект ак. Лаврентьева 13, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (343)378-37-88, факс: (343) 374-52-44, эл. почта: svpopova@imp.uran.ru

Выполнены измерения продольного ρxx и холловского ρxy сопротивлений в режиме квантового эффекта Холла (КЭХ) на структуре HgTe/HgCdTe с шириной квантовой ямы HgTe 20.3 нм при T=(2-60) K в магнитных полях до B=9 T. Проведен анализ полученных данных как в области переходов плато-плато (металлическая проводимость по делокализованным состояниям), так и в областях плато КЭХ (прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям в щели подвижности между уровнями Ландау).

Для описания температурно-индуцированной проводимости в области плато КЭХ (в сильно локализованной системе электронов) используется представление о прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка, которая является доминирующей в пределе низких температур [1]. Для взаимодействующих электронов в 2D системе зависимость прыжковой проводимости от температуры дается выражением xx~exp[(-T/T0)1/2] [1]. Характеристическая температура T0 определяется кулоновской энергией и обратно пропорциональна длине локализации ξ(ν) для данного значения фактора заполнения ν:

Температурные зависимости σхх в области первого и второго плато КЭХ были проанализированы в рамках [1] для интервала температур T=(2-60) K, получены значения T0, а также оценены соответствующие величины длины локализации ξ. Принимая во внимание степенную расходимость длины локализации (E) [2 и ссылки там], когда энергия электронов E приближается к центру уровня Ландау (E=Ec или ν=νс) ξ(E)~|E-Ec|-~|ν=νс|-, при 0.2<(ν-νс)<0.35 найдены значения =1.20.2 для первого и =1.40.2 для второго плато КЭХ, что не соответствует универсальному значению критического индекса длины локализации 2.3 [2], однако, находится в достаточно хорошем соответствии с результатом классической теории протекания для крупномасштабного примесного потенциала =4/3.

Для крупномасштабного примесного потенциала теоретические модели квантового туннелирования дают значение критического индекса =7/32.3 в ближайшей окрестности критической энергии E=Eс. С другой стороны, далеко от Eс зависимость ξ от (E-Eс) определяется моделями классического протекания с =4/3 [2]. Изучаемый нами режим прыжковой проводимости реализуется при достаточно большом удалении от центра уровней Ландау при (ν-νс)>0.2. Поэтому вполне можно полагать, что мы наблюдаем режим прыжков по локализованным состояниям в хвостах уширенных уровней Ландау, вне полосы квантового туннелирования, то есть в области действия законов классического протекания.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: № 14-02-00151 и №14-02-31164.

[1] D. G. Polyakov and B. I. Shklovskii, Phys.Rev.B 48, 11167 (1993).

[2]. B. Huckestein, Rev. Mod. Phys. 67, 367 (1995).