3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Осцилляции фотопроводимости в p-i-n GaAs/AlAs гетероструктурах с квантовыми точками.

Ю. Н. Ханин1, Е.Е. Вдовин 1, M. Henini2.

1ИПТМ РАН, ул. Академика Осипьяна 6, г. Черноголовка, 142432, Россия

2The School of Physics and Astronomy, University of Nottingham, NG72RD, UK

эл. почта: vdov62@yandex.ru

Квантовые осцилляции фотопроводимости от смещающего напряжения в p-i-n GaAs/AlAs гетероструктурах были обнаружены совсем недавно [1] и объяснены, как результат квантованного движения фотовозбужденных носителей в нелегированных около-барьерных областях гетеро-структуры. При этом на части структур наблюдались два участка осциллирующих зави-симостей с сильно различаю-щимися периодами и было показано, что больший период обусловлен квантованием движения фотовозбужденных электронов и их последующей рекомбинацией.

Рис.1. Осцилляции фототока в p-i-n GaAs/AlAs гетероструктуре с квантовыми точками в барьере при двух интенсивностях излучения.

Данная работа представляет результаты исследования фотопроводимости в трех видах p-i-n GaAs/AlAs гетероструктур с различным расположением по энергии электронных и дырочных уровней квантовых точек по отношению к краям запрещенной зоны в их центральной части, что принципиально изменяло возможности как захвата и ухода с них фотовозбужденных носителе, так и последующей прямой рекомбинации с участием на этих уровнях. Продемонстрировано, что короткопериодные осцилляции проявляются только при таком сочетании процессов переноса через нелегированную область структуры, захвата/ухода на состояния квантовых точек и, когда на них может происходить интенсивная аккумуляция дырок, приводящая к резкому  перераспределению потенциала вдоль структуры. То есть, причиной короткопериодных осцилляций фотока является квантование движения электронов и их рекомбинация в приконтактном слое при условии накопления дырок в центральной части структуры. Положения максимумов осцилляций на экспериментальных зависимостях показали хорошее совпадение с нашими расчетами, учитывающими скачкообразное перераспределение потенциала.

## Литература

[1] E. E. Vdovin, M. Ashdown, A. Patane, L. Eaves, R. P. Campion, Yu. N. Khanin, M. Henini and O. Makarovsky, Quantum oscillations in the photocurrent of GaAs/AlAsp-i-ndiodes, Physical Review B, 89, 205305 (2014).