2. Поверхность, пленки, слои

# Атомная и электронная структура графена на поверхности кубического карбида кремния SiC(001)

А. Н. Чайка1, O. В. Молодцова2, С. Бабенков2, A. Захаров3, Yuran Niu3, Д. Марченко4,5, J. Sánchez-Barriga4, P. Mandal4, A. Варыхалов4, A. Locatelli6, A. Sala6, T. Onur Mentes6, В. Ю. Аристов1,2

1Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, 142432, Россия

2HASYLAB at DESY, D-22607 Hamburg, Germany

3MAX-lab, Lund University, Box 118, 22100 Lund, Sweden

4Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, D-12489 Berlin, Germany

5Freie Universität Berlin, D-14195 Berlin, Germany

6Elettra Sincrotrone Trieste SCpA, Trieste, Italy

тел: (496)522-83-69, факс: (496)522-81-60, эл. почта: chaika@issp.ac.ru

Уникальные cвойства графена делают его перспективным материалом для элементной базы микро- и наноэлектроники. Недавно была продемонстрирована возможность синтезировать графен [1] на поверхности тонких (микронной толщины) пленок кубического карбида кремния SiC(001), выращенных на стандартных пластинах Si(001). Такие пластины SiC(001)/Si(001) коммерчески доступны и совместимы с существующими кремниевыми технологиями.

В докладе представлены результаты исследований атомной и электронной структуры графена, синтезированного на низкоиндексной и вицинальных поверхностях SiC(001) в условиях сверхвысокого вакуума. Полученные данные демонстрируют возможность синтеза трехслойного графена однородной толщины на пластинах SiC(001)/Si(001) миллиметрового размера [2,3]. С помощью сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и электронной спектроскопии показано, что графеновое покрытие на SiC(001) состоит из системы нанодоменов, с границами раздела, ориентированными вдоль направлений направлений [110] и [1-10]. При использовании вицинальной поверхности SiC(001) удается синтезировать графен с одним предпочтительным направлением границ, которое совпадает с направлением ступеней. Отдельные домены обладают атомной структурой и электронным спектром, характерными для квазисвободного трехслойного графена АВА-типа. Данные СТМ показывают корреляцию между атомной структурой подложки и графенового покрытия и могут быть использованы для оптимизации синтеза графена на пластинах SiC(001)/Si(001).

Работа выполнена при поддержке программ Президиума РАН, грантов РФФИ и гранта Марии Кюри Европейской рамочной программы FP7.

## Литература

[1]	V.Yu. Aristov, G. Urbanik, K. Kummer, D.V. Vyalikh, O.V. Molodtsova, A.B. Preobrajenski, A.A. Zakharov, Ch. Hess, T. Hänke, B. Büchner, I. Vobornik, J. Fujii, G. Panaccione, Yu.A. Ossipyan, and M. Knupfer, Nano Letters 10, 992 (2010).

[2].	A. N. Chaika, O. V. Molodtsova, A. A. Zakharov, D. Marchenko, J. Sanchez-Barriga, A. Varykhalov, I. V. Shvets, V. Yu. Aristov. «Continuous Wafer-Scale Graphene on cubic-SiC(001)». Nano Research 6, 562 (2013).

[3]. A. N. Chaika, O. V. Molodtsova, A. A. Zakharov, D. Marchenko, J. Sánchez-Barriga, A. Varykhalov, S. V. Babenkov, M. Portail, M. Zielinski, B. E. Murphy, S. A. Krasnikov, O. Lübben, I. V. Shvets, and V. Yu. Aristov. Nanotechnology 25, 135605 (2014).