12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Анализ частотных зависимостей вольт-фарадных характеристик и адмиттанса светоизлучающих структур InGaN/GaN: влияние процессов релаксации заряда в квантовых ямах

О.А. Солтанович, Е.Б. Якимов

1Институт проблем технологии микроэлектроники РАН, ул. Акад. Осипьяна 6, Черноголовка, 142432, Россия

тел.: (49652)44092, факс: (49652)44225, эл. почта: solt@iptm.ru

Информация о распределении и процессах релаксации заряда в активной области светоизлучающих диодов InGaN/GaN с множественными квантовыми ямами (МКЯ) необходима при изучении функциональных параметров и причин деградации. Однако, стандартное применение емкостных методов (напр., метода вольт-фарадных характеристик (ВФХ)) к столь сложным структурам часто приводит к некорректным результатам. Так, было показано [1], что в структурах InGaN/GaN с MКЯ релаксация заряда в КЯ может существенно влиять на результаты ВФХ-измерений, в частности, приводить к кажущемуся «сдвигу» эффективных профилей концентрации по глубине в зависимости от частоты и температуры (см. напр. [1,2]). В настоящей работе проведено исследование частотных зависимостей ВФХ, а также частотных зависимостей емкости С(ω) и проводимости G(ω) (что аналогично методике спектроскопии адмиттанса [3]) в типичных светоизлучающих структурах InGaN/GaN в широком диапазоне температур и напряжений смещения, что позволило более детально характеризовать процессы релаксации заряда в КЯ и возможные механизмы их влияния на результаты емкостных измерений.

Исследовались структуры InGaN/GaN с пятью КЯ (содержание индия ~ 20%), выращенные методом MOCVD на сапфире. Частотные зависимости емкости и проводимости исследовались в диапазоне частот 60 Гц – 5 МГц для температур 77-300 K и напряжений смещения от +2.4 В прямого смещения до −4 В обратного смещения, что соответствует прохождению границы области пространственного заряда (ОПЗ) от области КЯ вглубь до интерфейса между нелегированным буферным слоем (~50 нм) и легированным слоем n-GaN.

Анализ экспериментальных данных и моделирование зависимостей С(ω) при разных температурах показали, что релаксация заряда в КЯ хорошо описывается двумя эмиссионными процессами, один из которых – термоактивационный (эмиссия носителей из КЯ через барьер в зону проводимости), а второй имеет степенную зависимость скорости эмиссии от температуры. В качестве механизма для второго процесса можно предположить туннелирование из КЯ в объем вдоль протяженных дефектов или туннельный обмен с соседней КЯ.

Показано также, что в исследованных структурах одна и несколько КЯ могут оставаться заполненными даже при относительно больших обратных смещениях, приложенных к структуре. При этом заряд, локализованный в КЯ, продолжает давать вклад в емкость практически во всем диапазоне приложенных напряжений, что приводит к «сдвигу» эффективных профилей концентрации по глубине.

## Литература

[1] O.A. Солтанович, Н.М. Шмидт, Е.Б. Якимов, ФТП 45, 226 (2011).

[2] T.-S. Kim, B.-J. Ahn, Y. Dong et al, Appl. Phys. Lett. 100, 071910 (2012).

[3] D.L. Losee, Appl. Phys. Lett. 21, 54 (1972).