7. Примеси и дефекты

# Исследование метастабильных дефектов в эпитаксиальных слоях n-GaAs методом высокоразрешающей Лапласовской релаксационной спектроскопии глубоких уровней

О.А. Солтанович1, Е.Б. Якимов1, Й. Вебер2

1Институт проблем технологии микроэлектроники РАН, ул. Акад. Осипьяна 6, Черноголовка, 142432, Россия

2Технический Университет, Дрезден, 01062, Германия

тел.: (49652)44092, факс: (49652)44225, эл. почта: solt@iptm.ru

Метастабильные дефекты M3/M4 [1], наблюдающиеся в кристаллах и эпитаксиальных слоях в n-GaAs, являются важным и интересным объектом, поскольку было установлено, что они связаны как с водородом [2], так и с доминирующим дефектом в GaAs - EL2-центром [3]. Особый интерес вызывает  изучение метастабильных свойств глубоких центров M3/M4 и их корреляция со структурой дефекта. Однако, несмотря на достаточно интенсивные исследования [2-6] и полученные к настоящему времени данные о составе дефекта и числе входящих в него атомов водорода [4], микроскопическая структура и механизм конфигурационной перестройки пока до конца не выяснены. Один из неясных вопросов, касающихся дефектов М3/М4, это - несоответствие наблюдаемых концентраций дефектов в состояниях М3 и М4: концентрация М4 как правило значительно превышает концентрацию М3. Для объяснения было предположено наличие нескольких компонент дефекта в состоянии М4 [5], однако надежного разделения компонент М4 до сих пор получено не было.

В настоящей работе с помощью высокоразрешающей методики Лапласовской релаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ) [7] экспериментально получено явное разделение компонент дефекта М4 и представлены первые результаты раздельного изучения компонент.

Исследовались дефекты с глубокими уровнями (ГУ) в эпитаксиальных слоях n-GaAs, выращенных методом газофазной эпитаксии и обработанных в потоке атомарного водорода. Получено явное разделение пика РСГУ, соответствующего дефекту М4, на две компоненты, определены энергии активации и эффективные сечения захвата [8]. Показано, что компоненты дефекта М4 имеют разную зависимость скоростей эмиссии от электрического поля и хорошо разделяются в полях выше 4∙104 В/см. Исследовано соотношение концентраций дефекта М3 и компонент дефекта М4 в процессе конфигурационной перестройки. Показано, что дефект в состоянии М4 может быть двухзарядным центром, обсуждаются предположения о модели центра с отрицательной корреляционной энергией применительно к М4.

## Литература

[1] W.R. Buchwald, N.M. Johnson et al, Appl. Phys. Lett. 50, 1007 (1987).

[2] A.W.R. Leitch, T. Prescha, J. Weber, Phys. Rev. B 45, 14400 (1992).

[3] T. Shinagawa, T. Okumura, Jpn. J. Appl. Phys. 37, 1939 (1998).

[4] O.A. Soltanovich, E.B. Yakimov et al, Physica B 340-342, 341 (2003).

[5] Y. Tokuda, K. Kamiya, T. Okumura, J. Appl. Phys. 88, 1943 (2000).

[6] A. Venter, C. Nyamhere et al, J. Appl. Phys. 111, 013703 (2012).

[7] L. Dobaczewski, A.R. Peaker et al, J. Appl. Phys. 96, 4689 (2004).

[8] O.A. Soltanovich, Vl. Kolkovsky et al, AIP Conf. Proc. 1583, 195 (2014).