12. Полупроводниковые приборы и устройства

Внутренние оптические потери в полупроводниковых лазерах

Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, И.С. Тарасов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия

тел: (812)292-79-95, факс: (812)297-10-17, эл. почта: nike@hpld.ioffe.ru

Доклад посвящен изучению внутренних оптических потерь в полупроводниковых лазерах на основе квантово-размерных гетероструктур.

Впервые о снижении внутренних оптических потерь в полупроводниковых лазерах было упомянуто в [1]. Последующие исследования привели к созданию концепции мощных полупроводниковых лазеров на основе гетероструктур с малыми внутренними оптическими потерями [2]. Одновременно возник ряд проблем, влияющих на параметры полупроводниковых лазеров и непосредственно зависящих от внутренних оптических потерь в слоях лазерной гетероструктуры, что потребовало углубленного изучения внутренних оптических потерь в мощных полупроводниковых лазерах [3,4].

В докладе определены фундаментальные причины роста внутренних оптических потерь с увеличением тока накачки: 1)температурная делокализация носителей заряда, 2)рассеяние на носителях заряда тока накачки и 3)снижение скорости захвата носителей заряда в квантовые ямы активной области. Предложены физические и конструктивно-технологические пути сохранения внутренних оптических потерь в полупроводниковом лазере с ростом тока.

В докладе исследовано влияние параметров резонатора полупроводникового лазера на внутренние оптические потери. Показана возможность выбора оптимального соотношения внутренних и внешних оптических потерь, вариацией параметров резонатора полупроводникового лазера. Предложены конструктивные решения изменения параметров резонатора для снижения эффектов насыщения усиления и выжигания носителей заряда в мощных полупроводниковых лазерах.

В докладе продемонстрирована возможность модуляции излучения мощного полупроводникового лазера изменением внутренних оптических потерь в резонаторе полупроводникового лазера. Предложен способ переключения типа модовой структуры в резонаторе полупроводникового лазера.

В докладе исследована возможность и определены условия сохранения низких внутренних оптических потерь при создании мощных полупроводниковых лазеров с внутренними дифракционными решетками различных конструкций для повышения спектральной плотности излучения.

В докладе показано, что снижение, сохранение и оптимизация соотношения внутренних и внешних оптические потерь является одним из основных инструментов повышения мощностных, спектральных и модуляционных параметров полупроводниковых лазеров.

## Литература

[1]		Д.З. Гарбузов, С.В. Зайцев, Ю.В. Ильин, Т.А. Налет, А.В. Овчинников, И.С. Тарасов, Письма в ЖТФ, 16(9), 50 (1990).

[2]		И.С. Тарасов, Квантовая электроника, 40(8), 661 (2010).

[3]		Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов, ФТП, 38(3), 374 (2004).

[4]		И.С. Шашкин, Д.А. Винокуров, А.В. Лютецкий и др., ФТП, 46(9), 1230 (2012).