2. Поверхность, пленки, слои

# Структурный переход 4х2/с8х2→nх6 на поверхности GaAs(001) при температурах 350-500 С

А. А. Веденеев, К. Н. Ельцов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ул. Вавилова, 38, Москва, 119991, Россия.

тел: (499)503-81-24, эл. почта: alex_ved@kapella.gpi.ru

Атомно-гладкие поверхности кристаллов А3В5(001) с террасированной морфологией, в частности GaAs(001), требуются как для исследований в области физики поверхности, так и для практических применений. Существует значительное количество работ, посвященных изучению атомных реконструкций GaAs(001), опубликованы подробные обзоры, например [1], где представлены модели всех основных As- и Ga-стабилизированных атомных реконструкций GaAs(001). Модели, предложенные для As-стабилизированных реконструкций, экспериментально подтверждены, но поверхности, стабилизированные галлием, к которым относятся 6х6, 4х6 (группа реконструкций nx6) и 4х2/с(8х2), изучены в меньшей степени, равно как и структурные переходы между ними. Наиболее простой в получении является структура 4х2/с(8х2), которую обычно подготавливают отжигом образца при температуре Т  620 0С [1]. Известно, что реконструкция 4х2/с(8х2) нестабильна при Т < 600 0С и, если скорость остывания образца в интервале температур [600 ÷ 400 0С] ниже 10 0С/с, наблюдается структурный переход 4х2/с(8х2)→nx6 [1], который, в зависимости от точного значения скорости остывания, происходит полностью или частично. Описание этого перехода затруднено тем, что переход сопровождается сублимацией материала при Т  550С, в результате чего возможно неконтролируемое изменение стехиометрии поверхности.

Целью настоящей работы является изучение фазового перехода 4х2/с(8х2)→nx6 при температурах подложки заведомо ниже порога сублимации материала с поверхности, но выше порога поверхностной диффузии атомов (Т > 300 0С). В этом случае соотношение атомов галлия и мышьяка на поверхности остается неизменным. Основным методом исследования была выбрана сверхвысоковакуумная сканирующая туннельная микроскопия in situ, позволявшая наблюдать изменения структуры поверхности на атомном уровне. Установлено, что структурный переход 4х2/с(8х2)→nx6 вызван выходом атомов галлия и мышьяка из верхнего бислоя исходной поверхности, которые и формируют элементы реконструкции 4х6 поверх атомной террасы. Реконструкция 6х6 при этом не наблюдается. Время полного превращения 4х2/с(8х2) в 4x6 зависит от температуры отжига образца и составляет 5 – 6 часов при Т = 350 С и менее 0.5 часа при Т = 480 С. На основе полученных экспериментальных данных построена схема структурного перехода 4х2/с(8х2)→4x6.

[1]	A. Ohtake, Surface Science Reports 63, 295 (2008)