6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# Магнитная анизотропия в тонких пленках Zn1-хCoхO

А.А. Лотин1, О.А. Новодворский1, М.А. Панков2, В.В. Рыльков3, Э.Т. Кулатов4, Д.А. Зуев1, О.Д. Храмова1, Л.С. Паршина1, А.В. Шорохова1, В.А. Михалевский1,

Е.А. Черебыло1

1 Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, Святоозерская, 1, Шатура, 140700, Россия

2 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», Радужный, 600910, а/я 771, Россия.

3 Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт», пл. Курчатова 1, Москва, 123182.

4  Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва, 11999.

тел: (496) 452-59-95, факс: (496) 452-25-32, эл. почта: lotin_82@mail.ru

В работе изучены структурные, оптические, магнитные и транспортные свойства тонких пленок Zn1-хCoхO (x = 0.05-0.45), полученных на подложках Al2O3 (0001) при температуре ТS=500 оС методом импульсного лазерного осаждения. В условиях низкого давления буферного кислорода (~10-6 Торр) концентрация электронов превышает 1020 см-3 из-за большого содержания донорных вакансий кислорода. При этом пленки начинают демонстрировать ферромагнетизм в намагниченности и аномальном эффекте Холла при температурах выше 100 К [1]. Знак АЭХ в пленках оказался положительным и противоположным знаку нормального эффекта Холла также как в металлических слоях Со, что указывает на кластерную природу ферромагнетизма пленок Zn1-хCoхO [2]. В спектрах поглощения пленок четко наблюдаются пики поглощения, связанные с ионами Со. Расчеты из первых принципов демонстрируют совпадение положения максимумов в пиках поглощения с экспериментом (~1.8 эВ и ~2.9 эВ), что позволяет судить о положениях локализации ионов и определить природу магнетизма пленок. В пленках Zn1-хCoхO (x=0.2) толщиной d=60 нм выявлен сильный гистерезис в магнетосопротивлении для поля ориентированного перпендикулярно плоскости пленок, что указывает на их перпендикулярную магнитную анизотропию. Такая анизотропия, возможно, вызвана магнитными нанокластерами «вытянутыми» вдоль оси роста тонких пленок из-за напряжений, обусловленных рассогласованием параметров кристаллических решеток пленок Zn1-хCoхO и сапфировой подложки. Такая особенность приводит к усилению ферромагнетизма и важна для прикладного применения тонких магнитных полупроводниковых пленок Zn1-хCoхO в спинтронике.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-07-03331, 15-07-03580, 15-07-04142, 14-07-00688, 14-47-03605 и 14-07-31084 .

## Литература

[1]	А.А. Лотин, О.А. Новодворский, Д.А. Зуев, О.Д. Храмова, М.А. Панков, Б.А. Аронзон, В.В. Рыльков, А.С. Семисалова, Н.С. Перов, A. Lashkul, E. Lahderanta, В.Я. Панченко, ФТП, 48, 556 (2014).

[2]	В.В. Рыльков, Б.А. Аронзон, Ю.А. Данилов, Ю.Н. Дроздов, В.П. Лесников, К.И. Маслаков, В.В. Подольский. ЖЭТФ, 127, 838 (2005).