9. Органические полупроводники, молекулярные системы

# Низкоэнергетические возбуждения

# в спин-жидкостном соединении κ-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3

Е.С. Жукова1,2,3, A. Pustogow3, M.Pinteri´c4,5, S.Tomi´c4, J.A.Schlueter6,
Б.П. Горшунов1,2,3, M.Dressel2

1Московский физико-технический институт (государственный университет), Институтский пер., 9, Долгопрудный, 141700, Россия.

2 Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Вавилова, 38, 119991, Москва, Россия.

31. Physikalisches Institut, Universitat Stuttgart, Pfaffenwaldring, 57, Stuttgart, 70550, Germany.

4 Institut za fiziku, P.O.Box, 304, HR-10001, Zagreb, Croatia.

5 Faculty of Civil Engineering, Smetanova, 17, 2000, Maribor, Slovenia.

6 Material Science Division, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, 60439-4831, U.S.A.

тел: (498)744-65-38, эл. почта: zhukovaelenka@gmail.com

Рис. 1. Спектры терагерцовой проводимости k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3, измеренные при различных Т

В широком диапазоне энергий (10-13- 2 эВ) и температур (5 – 300 К) исследованы электродинамические свойства органической соли k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 - кандидата в соединения со спиновой жидкостью. Обнаружено, что ниже энергии моттовской щели спиновые возбуждения вносят значительный вклад в инфракрасную проводимость. Из рис. 1 видно, что частотная зависимость терагерцовой проводимости подчиняется степенному закону σ(ω) ∝ ωβ с двумя различными показателями степени β, которые изменяются от 0.9 до 1.3 при низких температурах. При этом частота кроссовера растет с температурой как ħωc ≈ kBT, что соответствует поведению безщелевого континуума спинонов на поверхности Ферми [1]. В то же время, экспериментально определенные показатели степени более чем в два раз отличаются от предсказанных теоретически. Полученные данные хорошо согласуются с экспериментальным наблюдением спин-жидкостного поведения в Гербертсметите [2].

## Литература

- T.-K. Ng and P. A. Lee, Phys. Rev. Lett. 99, 156402 (2007).

- D. V. Pilon, C. H. Lui, T. -H. Han, D. Shrekenhamer, A., J. Frenzel, W. J. Padilla, Y. S. Lee, and N. Gedik, Phys. Rev. Lett. 111, 127401 (2013).