11. Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника.

# Метарезонансы в структурах металл-диэлектрик

А.А. Горбацевич1,2,  В.В. Капаев1,2

1Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Ленинский проспект, д. 53, Москва, 119991, Россия

2Национальный исследовательский университет «МИЭТ», площадь Шокина, д. 1, Москва, Зеленоград, 124498, Россия

тел: (499)783-36-92, факс: (499)710-86-65, эл. почта:aagor137@mail.ru

Частота резонанса обычно соответствует частоте собственных колебаний системы (плазмонные колебания наночастиц, частота собственной моды в резонаторе Фабри-Перро и др.) и определяется геометрическими характеристиками системы. При изменении размера наночастицы или размера резонатора частота резонанса сдвигается. В настоящем докладе описан и исследован новый тип  резонанса в метаматериалах на основе слоистых структур металл-диэлектрик - метарезонанс, частота которого не зависит от толщины диэлектрического и металлического слоев, а определяется лишь их отношением. В пределе больших длин волн частота метарезонанса r определяется соотношением r2 = [p2/(d – 1)] Hm/Hd, где p – плазменная частота металла, d – диэлектрическая проницаемость диэлектрика, Hm и Hd – суммарные толщины металлического и диэлектрических слоев соответственно. Метарезонанс имеет место при нормальном падении электромагнитного поля на структуру и, следовательно, непосредственно не связан с возбуждением поверхностных плазмонов.

В докладе исследованы метарезонансы в трехслойных структурах металл-диэлектрик-металл (МДМ) и диэлектрик-металл-диэлектрик (ДМД). С ростом толщины металлического слоя hm от нуля для структуры ДМД первый низкочастотный максимум T1 исходного однородного диэлектрического слоя с толщины 2hd сдвигается в низкочастотную область, сохраняя T = 1 и при достижении критического значения hm уходит на бесконечность (). Остальные максимумы комбинируются попарно, сдвигаются навстречу друг другу и сливаясь формируют единый максимум с пропусканием T < 1. Для МДМ структуры все максимумы смещаются с ростом hm в сторону высоких частот (малых ). Значение T в максимумах всегда остается равным единице. Начиная с некоторого hm на бесконечности формируется новый единичный максимум, соответствующий метарезонансу. Таким образом в обеих структурах проявляется аномальный резонанс c T = 1 уходящий на бесконечность при некотором сочетании параметров. При некоторых значениях параметров структуры ширина метарезонанса становится аномально большой (рис. 1), что может иметь важное значение для создания фильтров с окном прозрачности в ИК-области.

Рис. 1. Зависимость величины коэффициента прозрачности T от длины волны  для ДМД структуры с hd = 2p, hd = 0,02p, n=2, p – плазменная длина волны.