5. Двумерные системы

# Конденсация спин-циклотронных экситонов в GaAs/AlGaAs гетероструктурах

А. С. Журавлев

Институт физики твердого тела РАН, ул. Академика Осипьяна, 2, Черноголвка, 142432, Россия.

тел: (496)522-44-16, факс: (496)522-81-60, эл. почта: andrey.zhuravlev@issp.ac.ru

Известно, что экситонные состояния в металлических системах, таких как двумерный электронный газ, нестабильны. Однако, в квантующих магнитных полях и при температурах значительно ниже, чем энергия циклотронного квантования, электронная система при целочисленном заполнении уровней  Ландау превращается в Холловский изолятор. Возбуждениями в Холловском изоляторе являются магнитоэкситоны, называемые так по аналогии с магнитоэкситонами в полупроводниках [1]. Появление бозонной компоненты в коррелированной системе фермионов делает целочисленный квантовый эффект Холла потенциальным кандидатом для формирования макроскопических неравновесных экситонных конденсатов, как предлагается в работе [2]. Однако, в данном случае, вместо электронов в зоне проводимости и валентных дырок, в качестве заряженных частиц выступают возбужденные электроны на незаполненных уровнях Ландау и вакансии на заполненных.

Одной из очевидных возможных реализаций подобного сценария является система магнитоэкситонов, образованных  электронами на первом уровне Ландау и вакансиями на нулевом уровне Ландау при факторе заполнения ν=2. Электронная система не поляризована по спину, поэтому спектр межуровневых возбуждений состоит из двух типов магнитоэкситонов: спин-синглетного, с полным спином 0; и спин-триплетного с полным спином 1 и проекцией спина на ось магнитного поля -1, 0, 1. Синглетный магнитоэкситон представляет собой бесспиновую магнитоплазменную моду. Его релаксация в основное состояние связана с переходом электрона с первого уровня Ландау на нулевой посредством испускания фотона с циклотронной энергией. Таким образом, спин-синглетный магнитоэкситон - ‘светлый экситон’. В отличие от спин-синглетного, спин-триплетный магнетоэкситон не являются оптически активным (‘темный экситон’), и его времена релаксации могут достигать гигантских значений [3].

Для манипулирования системой спин-триплетных магнитоэкситонов при ν=2 была разработана новая оптическая методика. Поскольку возбужденные спин-триплетные магнитоэкситоны медленно релаксируют в основное состояние, появляется экспериментальная возможность накопить макроскопическую систему магнитоэкситонов с плотностью на уровне 0.1 от плотности электронов на уровне Ландау. В плотной системе спин-триплетных магнитоэкситонов наблюдаются фазовые превращения, которые можно интерпретировать в терминах конденсации магнитоэкситонов.

Литература

[1] Gor'kov L. P., Dzyaloshinskii I. E., Zh. Eksp. Teor. Fiz. 53, S. 717-722, (1967) [Sov. Phys. JETP 26, S. 449-451, (1968)].

[2] Lerner I. V., Lozovik Yu. E., Zh. Eksp. Teor. Fiz. 80, S. 1488-1503, (1981) [Sov. Phys. JETP 53, S. 763-770, (1981)].

[3] Dickmann, S. M., Phys. Rev. Lett. 110, 166801 (2013).