12.  Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника.

# Модовый состав и люминесцентные свойства дисковых микрорезонаторов, сформированных на базе светоизлучающих структур с наноостровками Ge(Si)

М. В. Степихова1, С. М. Сергеев1, В. А. Вербус1, А. В. Новиков1, З. Ф. Красильник1, М.В. Шалеев1, И. И. Амиров2, J. G. Schilling3

1Институт физики микроструктур РАН, 603950, ГСП-105, Н. Новгород, Россия.

2ЯФ ФТИАН РАН, ул. Университетская, 21, Ярославль, 150007, Россия.

3 Centre for innovation competence “SiLi-nano”, Martin-Luther-University, Karl-Freiherr-von-Fritsch Str. 3, 06128 Halle, Germany.

тел: (111)112-15-15, факс: (333)212-12-45, эл. почта: mst@sci-nnov.ru

Интерес, проявляемый в последнее время к резонаторам пониженной размерности, обусловлен, с одной стороны, возможностями их использования в качестве модельных объектов для исследования фундаментальных законов квантовой электродинамики, с другой – возможностями формирования на их основе новых перспективных устройств нанофотоники [1]. Особое внимание здесь уделяется фотонным структурам, развиваемым на базе кремния – основного материала современной микроэлектроники. Активно развиваются фотонные структуры на базе резонаторов мод шепчущей галереи – дисковых и кольцевых резонаторов, и фотонных кристаллов [2]. В силу малости размера резонаторы этих типов легко интегрируются в схемы микроэлектроники, и, обладая высокой добротностью (до 3·106) и малым модовым объемом, могут быть использованы в схемах нелинейной оптики, оптической фильтрации, задержки, для создания лазеров с предельно низким порогом генерации, и др.

В данной работе обсуждаются результаты экспериментальных и теоретических исследований дисковых микрорезонаторов, сформированных на базе светоизлучающих структур с самоформирующимися наноостровками Ge(Si), выращенными МПЭ на подложках SOI (структуры Ge(Si)/SOI). Дисковые резонаторы с диаметрами от 5 до 40 мкм исследовались методом микро-фотолюминесценции (микро-ФЛ) с высоким пространственным (до 3 мкм) и спектральным (до 0.01 нм) разрешением. Расчет модового состава исследованных микрорезонаторов проводился методом конечно-разностных элементов (FEM) с использованием программного пакета Comsole Multiphysics. Основываясь на результатах эксперимента, значения добротности полученных резонаторов на структурах Ge(Si)/SOI составили ~ 103. В работе рассмотрены особенности спектров мод шепчущей галереи дисков разного диаметра, обсуждаются многомодовый характер наблюдаемых спектров микро-ФЛ и возможные причины относительно низких значений добротности. Теоретический расчет модового состава и добротности мод исследованных дисковых микрорезонаторов проводился для разных граничных условий, с учетом геометрических факторов и возможных дефектов дисков, обусловленных технологией их изготовления.

Работа поддержана РФФИ (проекты #15-02-05272 и 13-02-12108-офи_м) и научных программ РАН.

## Литература

[1]	K. J. Vahala, Nature 424, 839 (2003).

[2]	N. Daldosso, L. Pavesi, Laser & Photon. Rev. 3, No. 6, 508 (2009).