14. Топологические изоляторы

# Транспортные и магнитные свойства YbB6

В. В. Глушков1,2, А. Д. Божко1, Н. О. Жаднов2, С. В. Демишев1,2, В. В. Воронов1, А. В. Кузнецов3, И. И. Санников3, В. Б. Филиппов4, Н. Ю. Шицевалова4, Н. Е. Случанко1

1Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, ул. Вавилова, 38, Москва 119991, Россия

2Московский физико-технический институт, Институтский пер., 9, Долгопрудный, 141700, Россия.

3Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Каширское шоссе, 31, Москва, 115409, Россия.

4Институт проблем материаловедения им. И.Францевича НАНУ, ул. Кржижановского, 3, Киев, 03142, Украина.

тел: (499)503-82-53, факс: (499)135-81-29, эл. почта: glushkov@lt.gpi.ru

Гипотеза о реализации состояния топологического изолятора (ТИ) в YbB6 [1] инициировала интерес к этому узкозонному полупроводнику (g0,1 эВ) [2-5]. Однако противоречивые результаты фотоэмиссионных исследований [2-4] не позволяют подтвердить существование поверхностных дираковских состояний. С моделью ТИ не согласуется и поверхностный слабый ферромагнетизм, обнаруженный в бородефицитных монокристаллах YbB6- [6]. С учетом сильной чувствительности коэффициента термоэдс YbB6 к отклонениям от стехиометрии [7] особую актуальность приобретает вопрос о влиянии собственных дефектов на электрофизические свойства гексаборида иттербия.

В работе выполнено исследование транспортных и магнитных свойств монокристаллических образцов YbB6, выращенных методом зонной плавки, при температурах 2-400 К в магнитных полях до 8 Тл. Для роста монокристаллов использовались керамики с небольшим избытком и дефицитом бора, приготовленные из высокочистых (99,999 %) исходных материалов. Обнаружено, что наряду с увеличением концентрации магнитных центров в YbB6 (до ~7 % для S=1/2) уменьшение содержания бора в монокристалле инициирует переход к отрицательному ТКС при гелиевых и промежуточных температурах. Показано, что полевые зависимости эффекта Холла и магнитосопротивления описываются в рамках модели двух групп носителей заряда с доминирующим вкладом дырок с подвижностью Hh+16 см2/(Вс) и приведенной концентрацией p/N(Yb)2,810-3. В работе обсуждается связь носителей заряда n-типа, характеризующихся параметрами He–1800 см2/(Вс) и n/N(Yb)410-8, с поверхностными состо-яниями, определяющими зарядовый транспорт в YbB6 при низких температурах.

Работа поддержана проектом РФФИ 15-02-03166.

## Литература

- [1]	H. Weng et al., Phys. Rev. Lett., 112, 016403 (2014).

- [2]	M. Xia et al., Sci. Reports, 4, 5999 (2014).

[3]	M. Neupane et al., Phys. Rev. Lett., 114, 016403 (2015).

[4]	E. Frantzeskakis et al., Phys. Rev. B, 90, 235116 (2014).

[5]	D.J. Kim, J. Xia and Z. Fisk, Nat. Mater., 13, 466 (2014).

[6]	J.Y. Kim et al., J. Appl. Phys. 101, 09D512 (2007).

[7]	K Kaymura, M Takeda, IOP Conf. Series: Mater. Sci. Engin., 20, 012007 (2011).