1. Объемные полупроводники

# Эффект Холла в SmB6

В. В. Глушков1, А. Д. Божко1, С. В. Демишев1, А. В. Духненко2, А. В. Семено1, В. Б. Филиппов2, Н. Ю. Шицевалова2, K. Flachbart3, S. Gabáni3, Н. Е. Случанко1

1Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, ул. Вавилова, 38, Москва, 119991, Россия

2Институт проблем материаловедения им. И.Францевича НАНУ, ул. Кржижановского, 3, Киев, 03142, Украина

3Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Watsonova, 47, Košice, 04001 Slovak Republic

тел: (499)503-82-53, факс: (499)135-81-29, эл. почта: glushkov@lt.gpi.ru

В современной модели топологического кондо-изолятора [1] экзотическое основное состояние узкозонного полупроводника SmB6 (Eg19 мэВ) [2] принято связывать с формированием поверхностных дираковских фермионов. Киральность 2D состояний защищена топологическим инвариантом гибридизационной щели между 4f- и 5d-зонами, который обращается в ноль одновременно с закрытием щели вблизи 100-150 K [3-4]. Однако общепринятый подход не объясняет заметного разброса температур, отвечающих инверсиям знака магнитосопротивления (TR30 K [5]), эффекта Холла (TH58 K [6]) и коэффициента термоэдс (TS188 K [7]). Таким образом, исследования объемного зарядового транспорта в SmB6 при промежуточных температурах крайне важны как для анализа эволюции параметров зонной структуры, так и для выяснения механизмов, определяющих закрытие гибридизационной щели.

В работе выполнены исследования эффекта Холла в монокристаллических образцах SmB6 при температурах 2-300 K в магнитных полях до 8 Тл. Показано, что инверсия знака холловского сопротивления связана с переходом от электронной проводимости (15 K<T<50 K) с активационной асимптотикой коэффициента Холла –RH~exp(-Eg/2kBT) к высокотемпературному поведению (T>150 K), определяемому дырочными носителями заряда с приведенной концентрацией  p/pSm0.5-1 и подвижностью Hh=+3,81,0 см2/(Вс). Уменьшение подвижности электронов при T>60 K согласуется с ростом средней валентности ионов Sm [8]. Напротив, при T>40 K подвижность дырок растет по закону 
Hh~T-exp(-/kBT) с параметрами 5/4 и 10,3 мэВ. Корреляция значений  и частоты квазилокальной фононной моды колебаний ионов Sm 0=9,80,1 мэВ [9] указывает на сильное взаимодействие носителей заряда и возбуждений решетки, которое необходимо учитывать при анализе электронных свойств этого узкозонного полупроводника в рамках существующих моделей.

## Литература

- [1] M. Dzero et al., Phys. Rev. Lett., 104, 106408 (2010).

- [2] B. Gorshunov et al., Phys. Rev. B, 59, 1808 (1999).

- [3] J. Jiang et al., Nature Comm., 4, 3010 (2013).

- [4] X. Zhang et al., Phys. Rev. X, 3, 011011 (2013).

- [5] K. Flachbart et al., Physica B, 403, 820 (2008).

- [6] J.W. Allen et al., Phys. Rev. B, 20, 4807 (1979).

- [7] N. Sluchanko et al., Phys. Rev. B, 64, 153103 (2001).

- [8] M. Mizumaki et al., J. Phys.: Conf. Series, 176, 012034 (2009).

- [9] S. Tsutsui et al., J. Phys.: Conf. Series, 176, 012033 (2009).