4. Двумерные системы

# Электронно-дырочная жидкость в Si/Ge гетероструктурах II рода

Т. М. Бурбаев1, М. А. Акмаев1, Д. С. Козырев1, В. С. Кривобок1, С. Н. Николаев1, Н. Н. Сибельдин1, В. В. Ушаков1, В. А. Цветков1, А. В. Новиков2, Д. Н. Лобанов2

1Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва, 119991, Россия.

2Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, 603905, Россия.

тел: (499)132-63-62, эл. почта: burbaev@sci.lebedev.ru

За последние 10-15 лет были получены впечатляющие результаты в физике многочастичных взаимодействий в низкоразмерных экситонных и электронно-дырочных системах высокой плотности. Исследования проводились, в основном, на гетероструктурах GaAs/AlGaAs I рода с двойными или широкими одиночными квантовыми ямами (КЯ) для электронов и дырок. В системе диполярных экситонов в этих структурах были обнаружены различные фазы конденсированного состояния, такие как бозе-эйнштейновский конденсат и диполярная электронно-дырочная жидкость (ЭДЖ).

Настоящая работа посвящена исследованию многочастичных электронно-дырочных состояний в гетероструктурах II рода на основе кремния и его соединений с германием, экситонная система в которых должна обладать не менее интересными свойствами. Недавно в Si/sSiGe/Si гетероструктурах с квантоворазмерным напряженным слоем sSiGe, образующим барьер для электронов и КЯ для дырок, было обнаружено образование пространственно прямой [1, 2] и диполярной [3] ЭДЖ. В данной работе методом стационарной и разрешенной по времени фотолюминесценции (ФЛ) исследованы Si1-уGeу/sSi/sSi1-xGex/sSi/Si1-уGeу гетероструктуры с двумя слоями напряженного кремния sSi (КЯ для электронов), разделенными слоем sSi1-xGex (барьер для электронов и КЯ для дырок). В работе получены следующие результаты.

При высоких уровнях возбуждения в структуре с толщиной барьерного слоя sSi1-xGex 4 нм обнаружено образование двумерной диполярной ЭДЖ. Показано, что при увеличении туннельной прозрачности барьерного слоя при уменьшении его толщины от 4 до 2 нм, наблюдается перестройка спектров ФЛ экситонов и ЭДЖ. Двумерная диполярная ЭДЖ трансформируется в пространственно прямую. Критическая температура диполярной ЭДЖ оказалась равной 5 К, а пространственно прямой – около 18 К. Эти значения заметно меньше соответствующих критических температур ЭДЖ в структурах Si/sSiGe/Si. Уменьшение критических температур обоих типов ЭДЖ, по-видимому, связано с уменьшением (в 2 раза) степени вырождения электронного спектра в слоях sSi гетероструктур Si1-уGeу/sSi/sSi1-xGex/sSi/Si1-уGeу по сравнению со слоями Si гетероструктур Si/sSiGe/Si. Измерено время жизни диполярных экситонов (6.3 мкс), которое оказалось существенно больше времени жизни пространственно прямых экситонов (< 1мкс в структурах Si/sSiGe/Si).

Работа поддержана грантом РФФИ (13-02-00853) и программами РАН.

## Литература

[1]	Т.М. Бурбаев, М.Н. Гордеев, Д.Н. Лобанов и др. Письма в ЖЭТФ, 92, 341 (2010).

[2]	V.S. Bagaev, V.S. Krivobok, S.N. Nikolaev et al. Phys. Rev. B 82, 1153131 (2010).

[3]	Бурбаев Т.М., Козырев Д.С., Сибельдин Н.Н., Скориков М.Л. Письма в ЖЭТФ, 98, 925 (2013).