6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# Многочастичные кулоновские комплексы в тригональных квантовых точках GaAs/AlGaAs

М.В. Дурнев1, L. Bouet2, M. Vidal2, T. Mano3, N. Ha3, T. Kuroda3, M.M. Глазов1, Е.Л. Ивченко1, X. Marie2, T. Amand2, K. Sakoda3, G. Wang2, B. Urbaszek2

1 ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

2 LPCNO, Université􏰎 de Toulouse, Ave. Rangueil, 135, Toulose, 31077, France.

3 National Institute for Materials Science, Namiki, 1-1, Tsukuba, 305-0044, Japan.

тел: (921)327-83-08, эл. почта: durnev@mail.ioffe.ru

Выполнены теоретические и экспериментальные исследования магнитооптических эффектов в ненапряженных квантовых точках GaAs/AlGaAs, выращенных на поверхности GaAs(111)A. Такие квантовые точки обладают тригональной симметрией C3v с осью третьего порядка z||[111] и демонстрируют яркие эффекты, проявляемые в спектрах магнитолюминесценции [1].  В частности, магнитное поле, приложенное вдоль оси роста, смешивает состояния тяжелых дырок  с проекциями спина +/- 3/2 на эту ось и приводит к оптической активности «темных» экситонных и трионных состояний [2,3].

В структурах с затвором продемонстрированы различные состояния одиночных точек с зарядом от -3|e| до +2|e|. Выполнены расчеты тонкой структуры энергетического спектра различных комплексов («горячих» экситонов и трионов, когда один из носителей находится на возбужденном уровне размерного квантования, а также комплексов X2- и X2+, состоящих их трех носителей одного знака и одного – противоположного). Положение и интенсивность спектральных линий определяется конкуренцией между обменным взаимодействием электрона и дырки и смешиванием состояний тяжелой дырки магнитным полем. Сопоставление теории и эксперимента позволило идентифицировать соответствующие комплексы в спектрах излучения [4], а также извлечь константы обменного взаимодействия и g-факторы возбужденных состояний носителей.

Представлены данные по динамической поляризации ядер в таких структурах, наблюдаемой при резонансном возбуждении. Ядерная поляризация проявляется в виде поля Оверхаузера, действующего на спины электронов и дырок и приводящего к дополнительному вкладу в расщепление линий излучения X+ триона. Наблюдение одновременно «светлых» и «темных» состояний позволяет измерить константы взаимодействия спинов ядер как со спином электрона, так и дырки. Выполнено сопоставление экспериментальных результатов с результатами [5], полученными на напряженных квантовых точках, выращенных вдоль оси [001].

- М.В. Дурнев, ФТТ 57, 1201 (2015).

- G. Sallen, B. Urbaszek, M. M. Glazov, E. L. Ivchenko, et al., Phys. Rev. Lett. 107, 166604 (2011).

- M. V. Durnev, M. M. Glazov, E. L. Ivchenko, et al., Phys. Rev. B 87, 085315 (2013).

- L. Bouet, M. Vidal, T. Mano, N. Ha, T. Kuroda, M. V. Durnev, M. M. Glazov, E. L. Ivchenko, et al., Appl. Phys. Lett. 105, 082111 (2014).

- E. A. Chekhovich, M. M. Glazov, A. B. Krysa, M. Hopkinson, P. Senellart, A. Lemaitre, M. S. Skolnick, and A. I. Tartakovskii, Nat. Phys. 9, 74 (2013).