2. Поверхность, пленки, слои

# Свойства границы раздела варизонного МЛЭ 
Hg1-xCdxTe с пассивирующими покрытиями SiO2/Si3N4 и Al2O3

А. В. Войцеховский (представляющий автор)1,2, С. Н. Несмелов2, С. М. Дзядух2,  В. В. Васильев3, В. С. Варавин3, С. А. Дворецкий3, Н. Н. Михайлов3,  М. В. Якушев3, Г. Ю. Сидоров3

1НИ ТГУ, пр. Ленина, 36, Томск, 634050, Россия.

2СФТИ ТГУ, пл. Новособорная, 1, Томск, 634050, Россия.

3ИФП СО РАН, пр. Ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия.

тел: (3822)41-27-72, факс: (3822)41-27-72, эл. почта: vav43@mail.tsu.ru

Пороговые характеристики высокочувствительных инфракрасных матриц фотодиодов на основе HgCdTe во многом определяются свойствами пассивирующего покрытия, в том числе свойствами границы раздела между полупроводником и диэлектриком. Характеризацию свойств границы раздела нельзя провести при использовании традиционных методик обработки результатов измерений тестовых МДП-структур, что связано с наличием в МЛЭ HgCdTe приповерхностных варизонных слоев с повышенным содержанием CdTe, которые выращиваются для оптимизации характеристик инфракрасных детекторов [1]. В данной работе представлены результаты исследования свойств границы раздела HgCdTe с пассивирующим покрытием, основанные на измерении при температурах 8-200 К полной проводимости МДП-структур на варизонном Hg1-xCdxTe (x=0.19-0.36), выращенном методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Выявлены особенности гистерезиса инжекционного типа, присущего электрофизическим и фотоэлектрическим характеристикам МДП-структур на основе варизонного HgCdTe [2,3]. Теоретически и экспериментально показано, что вольт-фарадные характеристики МДП-структур на основе HgCdTe с приповерхностными варизонными слоями при 77 К при частоте переменного тестового сигнала, превышающей 10 кГц, имеют высокочастотный вид относительно времен перезарядки поверхностных состояний, но низкочастотный вид относительно времени формирования инверсионного слоя. Установлено, что концентрации основных носителей заряда в приповерхностном слое HgCdTe заметно отличаются от интегральных значений, определенных методом Холла. Проведено численное моделирование вольт-фарадных характеристик МДП-структур на основе HgCdTe с приповерхностными варизонными слоями с учетом наличия на границах раздела быстрых поверхностных состояний. Выполнен анализ спектров поверхностных состояний на границе раздела между МЛЭ HgCdTe и различными диэлектриками (SiO2/Si3N4 и Al2O3), полученных путем обработки результатов измерений полной проводимости. Показано, что Al2O3, нанесенный при помощи плазменной атомарно-слоевой технологии, образует качественную границу раздела с HgCdTe.

## Литература

[1]	 В. М. Осадчий, А. О. Сусляков, В. В. Васильев и С. А. Дворецкий, Физика и техника полупроводников 33, 293 (1999).

[2]	A. V. Voitsekhovskii, S. N. Nesmelov, and S. M. Dzyadukh, Opto-Electronics Review 22, 236 (2014).

[3]	A. V. Voitsekhovskii, S. N. Nesmelov, and S. M. Dzyadukh, Thin Solid Films 551, 92 (2014).