3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Фотолюминесценция структур с квантовыми ямами GaAsSb/GaAs и InGaAs/GaAsSb/GaAs в спектральном диапазоне 1 - 1.3 мкм

А.Н. Яблонский1,2, Д.И. Крыжков1,2, С.В. Морозов1,2, В.Я. Алешкин1,2,
Б.Н. Звонков2, О.В. Вихрова2, З.Ф. Красильник1,2

1Институт физики микроструктур РАН, ул. Академическая, д. 7, д. Афонино, Нижегородская обл., Кстовский район, 603087, Россия.

2Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, д. 23, Нижний Новгород, 603950.

тел: (831)417-94-73, факс: (831)417-94-64, эл. почта: yablonsk@ipmras.ru

Данная работа направлена на исследование гетроструктур с квантовыми ямами (КЯ) GaAsSb/GaAs и GaAsSb/InGaAs/GaAs. Интерес к таким системам связан с возможностью создания на их основе вертикально излучающих лазеров (VECSEL), работающих на длине волны 1.3 мкм при комнатной температуре. Известно, что в гетероструктурах GaAsSb/GaAs указанная длина волны излучательного перехода достигается при содержании сурьмы ~ 35 %, при этом разрыв зоны проводимости на гетерогранице GaAsSb/GaAs оказывается близким к нулю. Такие структуры представляют собой систему с хорошо локализованными дырками и слабо локализованными электронами, что может приводить к сильному температурному гашению фотолюминесценции (ФЛ) при высоких температурах. Существенное улучшение локализации электронов в указанной системе может быть достигнуто в результате использования структур с двойными КЯ InGaAs/GaAsSb/GaAs. В таких структурах электроны оказываются эффективно локализованными в слоях InGaAs, а дырки – в слоях GaAsSb, что может привести как к увеличению эффективности излучательной рекомбинации при комнатной температуре, так и к уменьшению энергии основного перехода за счет увеличения эффективной ширины двойной КЯ.

В работе представлены результаты исследования структур с КЯ GaAsSb/GaAs и InGaAs/GaAsSb/GaAs, выращенных методом газофазной эпитаксии из металл-органических соединений. Для полученных структур проведены исследования температурной зависимости, временных характеристик и спектров возбуждения ФЛ. Показано, что встраивание дополнительного слоя InGaAs в структуры GaAsSb/GaAs приводит к существенному сдвигу линии ФЛ основного перехода в длинноволновую область и к значительному увеличению (примерно на два порядка) интенсивности данной линии при комнатной температуре [2]. Обнаружено, что при высоких температурах в структурах InGaAs/GaAsSb/GaAs может возникать дополнительный эффективный канал излучательной рекомбинации между возбужденными электронными и дырочными состояниями, что связано с более слабой локализацией волновых функций возбуждённых состояний электронов и дырок в слоях InGaAs и GaAsSb, соответственно, по сравнению с волновыми функциями основных состояний. В то же время, в структурах InGaAs/GaAsSb/GaAs, демонстрирующих наиболее длинноволновый сигнал ФЛ (1.2 мкм при 300 К), данный эффект не наблюдался вследствие большой разницы в энергиях основных и возбужденных состояний в КЯ и, как следствие, низкой заселенности возбужденных состояний [2].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 13-02-01314).

## Литература

[1]	S.V. Morozov, D.I. Kryzhkov, et al. Journ. of Appl. Phys., 113, 163107 (2013).

[2]	D.I. Kryzhkov, A.N. Yablonsky, et al. Journ. of Appl. Phys., 116, 203102 (2014).