6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

- Эффекты пространственной дисперсии в структурах с квантовыми ямами

Л. В. Котова1, А. В. Платонов1, В.Н.Кац1, Л.Е.Голуб1, В.П.Кочерешко1, Е.В.Кожемякина2, Д.В.Дмитриев2

1 ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ул. Политехническая,26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

2 ИФП СО РАН, пp. ак. Лавpентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия.

тел: (921)565-32-01, эл. почта: kotlubov@gmail.com

В данной работе представлено экспериментальное исследование эффекта гиротропии (линейных по волновому вектору вкладов в диэлектрический отклик) в отражении света от структур с квантовыми ямами в области экситонного резонанса. Были исследованы квантовые ямы A2B6 и A3B5, выращенные из полупроводников с решеткой цинковой обманки, с симметричными и асимметричными интерфейсами.  В первом случае микроскопический механизм явления связан с вкладом Дрессельхауза в энергию экситона, во втором - имеет место конкуренция вкладов Дрессельхауза и Рашбы.

Рис. 1. Спектры отражения циркулярной (a) и линейной поляризации в осях под 450 (b) в области легкого экситона для p- падающего света.

В обоих случаях эффект можно пронаблюдать, анализирую поляризацию отраженного света при наклонном падении [1]. В частности, вклад Дрессельхауза приводит к тому, что свет, падающий в p- или s-поляризациях, оказывается эллиптически поляризованным. На рисунке представлены спектры параметров Стокса коэффициента отражения от образца ZnSe/ZnMgSSe с одиночной квантовой ямой шириной 10 nm, выращенного вдоль направления [001]. Представленное измерение проводилось при наклонном падении p-поляризованного света. Используя теоретический подход, изложенный в [1], были промоделированы спектры параметров Стокса и проведено их сравнение с измеренными данными (рис.1).  Для всех поляризаций падающего и отраженного света удалось добиться удовлетворительного согласия с экспериментом, используя один набор всех экситонных  параметров, что позволило оценить  величину параметра Дрессельхауза, ответственного за спиновое расщепление состояния легкого экситона. Наилучшее совпадение расчетного и экспериментального спектров получено при значении β=30 μeV*μm.  Это значение согласуется с известными данными о величине расщепления Дрессельхауза для электронов в квантовых ямах ZnSe.

Литература

[1]	Л.Е. Голуб, Ф.В. Порубаев, ФТТ 55, 2128 (2013).