5. Одномерные и нульмерные системы

Температурная зависимость времени жизни в нанокристаллах CdS, сформированных методом Ленгмюра-Блоджетт

А. А. Зарубанов1, К. С. Журавлев1

ИФП СО РАН, пр. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090,Россия

тел: (383)330-44-75, факс: (383) 330-27-71, эл. почта: alexsundr@mail.ru

Полупроводниковые нанокристаллы (НК) - многообещающие материалы для новых оптических приборов, так как длина волны люминесценции НК может меняться с изменением их размеров. Распространенными способами изготовления НК являются молекулярная лучевая эпитаксия и электронная литография. Также существуют более простые и дешевые химические методы: коллоидный синтез и метод Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ).

В данной работе исследовалась кинетика фотолюминесценции (ФЛ) CdS КТ, сформированных в матрице пленки Ленгмюра-Блоджетт, и было обнаружено, что кинетика ФЛ длится необычно долгое время, более 1 мкс и затухание ФЛ идет по неэкспоненциальному закону. С целью изучения механизмов, приводящих к длительной микросекундной кинетики в данной работе была исследована нестационарная ФЛ КТ CdS в диапазоне температур 5-300 К.

Кривая затухания интенсивности ФЛ, измеренная при Т=5 К, не описывается экспоненциальной зависимостью от времени и содержит два участка: быстрый и медленный. Зависимость интенсивности ФЛ от времени может быть описана суммой двух экспонент, с характерными временами жизни 40 и 150 нсек, соответственно. Быстрое время затухания интенсивности ФЛ мы связываем с рекомбинацией трионов [1]. Температурную зависимость излучательного времени жизни триона можно объяснить его диссоциацией, когда kT превышает энергию связи триона [2]. Медленное время жизни определяется рекомбинацией темного экситона [3]. С учетом тонкой структуры темного экситона температурную зависимость медленного времени жизни можно описать простой 3-х уровневой моделью с разными временами жизни. При этом распределения экситонов по состояниям описывается уравнением Больцмана [3]. В результате аппроксимации экспериментальной зависимости времени жизни темного экситона от температуры получаются следующие энергетические зазоры между уровнями экситонов: 7 мэВ и 86 мэВ.

Рис. 1. Температурная зависимость времен затухания ФЛ CdS КТ

## Литература

[1] А. А. Зарубанов, К. С. Журавлев, ФТП, 49 (3), 392 (2015).

[2] C. Javaux, B. Mahler, B. Dubertret, A. Shabaev, A. V. Rodina, Al. L. Efros, D. R. Yakovlev, F. Liu, M. Bayer, G. Camps, L. Biadala, S. Buil, X. Quelin, J-P. Hermier. Nature Nanotechnology, 8, 206 (2013).

[2] S. A. Crooker, T. Barrick, J. A. Hollingsworth, and V. I. Klimov, Appl. Phys. Lett. 82, 2793 (2003).