5 Одномерные и нульмерные системы

# Гигантское комбинационное рассеяние света полупроводниковыми нанокристаллами на плазмонных структурах

А.Г. Милёхин1,2, Л.Л. Свешникова1, Т.А. Дуда1, Е.Е. Родякина1,2, Н.А. Ерюков, V.M. Dzhagan3, E. Sheremet4, O.D. Gordan3, А.В. Латышев1,2, D.R.T. Zahn3

1Институт физики полупроводников им. А.В .Ржанова, пр.-кт Лаврентьева, 13, 2Новосибирский Государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия Новосибирск, 630090, Россия

3Semiconductor Physics, 4Solid Surfaces Analysis, Technische Universität Chemnitz, D-09107, Chemnitz, Germany

тел: (383)316-60-54, факс: (333)333-27-71, эл. почта: milekhin@isp.nsc.ru

Мы сообщаем о наблюдении и исследовании эффекта гигантского комбинационного рассеяние света (ГКРС) нанокристаллами (НК) ряда полупроводниковых материалов (СdS, CuxS, ZnO, CdSe), сформированных с помощью технологии Ленгмюра-Блоджетт на плазмонных структурах, включая массивы нанокластеров Au, массивы димеров, антенн и одиночные димеры.

| Так КРС НК CdSe, нанесенных на плазмонные подложки, демонстрирует значительное усиление интенсивности мод оптических фононов (фактор 2x103) что свидетельствует о наблюдении эффекта ГКРС фононами НК (Рис.1а,б). Показано, что интенсивность ГКРС зависит от размера нанокластеров Au и имеет резонансный характер, что характерно для электро-магнитного механизма ГКРС. Установлено, что ГКРС НК СdSe на массивах димеров (Рис.1в,г) анизотропно и максимально при поляризации падающего и рассеянного света параллельно оси димера. a) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| д) | е) |
| Рис 1. СЭМ изображения а)- массивов нано-кластеров Au, в)- димеров и д)- одиночного димера с НК CdSe и соответствующие им спектры ГКРС. |  |

100 nm

Исследовано ГКРС от одиночных димеров Au с НК CdSe с ультра-малой пространственной плотностью (Рис.1д,е). Показано, что частота LO моды, наблюдаемой в спектрах ГКРС разных одиночных димеров, изменяется от димера к димеру, а ширина линии фононной моды уменьшается, что объясняется эффектом конфайнмента фононов в одиночных НК CdSe различного размера.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 14-12-01037).