1. Объемные полупроводники

# Электротранспортные  явления  в гранулированных структурах Cd3As2+MnAs при высоком давлении

А.Г.Алибеков1, А.Ю.Моллаев1, Л.А.Сайпуллаева1, С.Ф.Маренкин2, И.В.Федорченко2

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики, Дагестанского научного центра РАН, ул. М.Ярагского 94, Махачкала, 367003, Россия.

2 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

тел: (872)251-80-21,  эл. почта: a.mollaev@mail.ru

В гранулированной структуре Cd3As2+MnAs (MnAs–44.7%) исследованы электросопротивление и магнетосопротивление при высоком гидростатическом давлении до 9 ГПа в области комнатных температур. Давление генерировалось пресс установкой усилием 530 тс.

Электросопротивление с давлением растет с различными барическими коэффициентами, при P≈4.4 ГПа наблюдается структурный фазовый переход, что подтверждается наличием гистерезиса. Расхождения в величинах электросопротивления до и после приложения давления может быть связано со структурой соединения, или же с тем что, при P>8 ГПа вероятно имеет место второй фазовый переход.

Измеренны магнитополевые зависимости магнетосопротивления при фиксированных давлениях P≈0.04÷7.8 ГПа. При P≈0.04 ГПа магнетосопротивления положительно и растет с различными барическими коэффициентами. Рост давления подавляет положительную составляющую магнетосопротивления. Магнетосопротивление с ростом давления падает, и при P≈ 2 ГПа появляется максимум, который с ростом давления сдвигается в сторону высоких полей. При давлениях  P ≈ 3 ГПа наблюдается область отрицательного магнетосопротивления (ОМС). В максимуме ОМС составляет 3.6%.

В работах [1,2] представлен механизм возникновения отрицательного магнетосопротивления в гранулированных структурах. В отсутствии магнитного поля угол между магнитными моментами ферромагнитных кластеров случаен, а при приложении магнитного поля их магнитные моменты выстраиваются вдоль поля, что приводит к заметному изменению сопротивления (уменьшение). Величина магнетосопротивления пропорциональна величине магнитного поля, косинусу углов между магнитными моментами и количеству ферромагнитных кластеров. Приложение давления усиливает влияние магнитного поля, что приводит к возникновению ОМС, индуцированного давлением.

## Литература

[1]	Маренкин С.Ф., Изотов А.Д., Новоторцев В.М. // Междунар. науч. конф. ФТТ. Минск, 2013. т. 1. с. 56.

[2]	Marenkin S.F., Novodvorsky O.A., Shorokhova A.V., Davydov A.B., Aronzon B.A., Kochura A.V., Fedorchenko I.V., Khramova O.D., Timofeev A.V. Growth of magnetic eutectic GaSb-MnSb films by pulsed laser deposition // Inorganic Materials. 2014. V. 50. № 9. P. 897-902.