3. Гетероструктуры и сверхрешётки

Конденсат поляритонов в магнитном поле: изменение знака g-фактора и скачок диамагнитной восприимчивости

А. В. Черненко1 , Ю. Фишер2 *,  С.  Бродбек2, И.  Ледерер2, А. Рахими-Иман2, М. Амтор2, В.Д. Кулаковский1,  М. Камп2, М. Дурнев3,  К. Шнайдер2, А.В. Кавокин3, С. Хёфлинг2

1 Институт физики твёрдого тела РАН, 142432, Черноголовка, Московская обл, Россия

2 Technische Physik, Physikalisches Institut,Universitat Wuerzburg, Am Hubland, D-97074 Wuerzburg, Germany

3  Spin Optics Laboratory, St-Petersburg State University, 1, Ulianovskaya, St.-Petersburg 198504, Russia

тел: (496)5228288, факс: (496)5228650 , эл. почта: chernen@issp.ac.ru

Рис. 1.   Зависимость  g-фактора    от магнитного поля при  накачках ниже (LP)  и выше (BEC) порога конденсации.T=5 K

Свойства конденсата поляритонов в высококачественном микрорезонаторе с добротностью Q>104  исследованы в магнитном поле, перпендикулярном плоскости структуры.  Нерезонансное возбуждение осуществлялось непрерывным титан-сапфировым  лазером в первый минимум отражения Брегговских зеркал.  Измерения  фотолюминесценции (ФЛ)  выявили неожиданный факт:   g-фактор конденсата меняет знак по отношению к g-фактору газа поляритонов при значительных отрицательных расстройках резонатора  δ. Данные для δ=-6.5 мэВ  приведены на Рис.1  Объяснить эффект оказалось возможным допустив отсутствие равновесия между  спиновыми подуровнями конденсата поляритонов. Модифицировав  теоретическую модель предложенную ранее [1], удалось получить качественное согласие с экспериментом. Эта модель предполагает наличие термодинамического равновесия в системе поляритонов и хорошо объясняет результаты, полученные ранее [2].  Допустив отсутствие равновесия между спиновыми подуровнями и приписав каждому из подуровней свой химический потенциал, удается связать Зеемановское расщепление со  степенью циркулярной поляризации, измеряемой в эксперименте [3].

Кроме изменения знака g-фактора также наблюдается заметный, до 25% , рост диамагнитной константы при переходе через порог конденсации, который  связан с фактором заполнения фазового пространства. В случае конденсата это приводит к  увеличению Боровского радиуса экситонов и, как следствие, к росту величины диамагнитной константы.

Литература

[1]   Y. G. Rubo , A. V. Kavokin, and I. A. Shelykh, Phys. Lett. A 358, 227 (2006)

[2]  A. V. Larionov,  V. D. Kulakovskii,1 S. Hoefling et al., Phys. Rev. Lett. 105, 256401 (2010).

[3]   J.Fisher, S. Brodbeck,  A.V. Chernenko, et al., Phys.Rev Lett.  112,  093902(2014).