3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Терагерцовое излучение горячих дырок
при латеральном транспорте в гетероструктурах Ge/GeSi
с туннельно-связанными квантовыми ямами

Н. А. Бекин1, Р. Х. Жукавин1, К. А. Ковалевский1, А. В. Антонов1, Д. В. Козлов1, М. Л. Орлов1, Д. В. Юрасов1, В. Н. Шастин1

1Институт физики микроструктур РАН, ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831)417-94-79, факс: (831)417-94-64, эл. почта: nbekin@ipmras.ru

Экспериментально исследуется терагерцовая электролюминесценция дырок при латеральном транспорте в гетероструктурах Ge/GeSi, содержавших 40 периодов, состоящих из туннельно-связанных квантовых ям Ge (8 нм и 5 нм), разделённых барьером Ge0.85Si0.15 толщиной 1.5 нм. Узкая яма δ-легировалась бором в центре с концентрацией 6.4∙1011 см-2. Гетероструктуры отличались толщиной барьера Ge0.85Si0.15, разделявших периоды, а также подложкой (Ge – R303 и Si – R505) и виртуальной подложкой. Мотивация работы связана с исследованием возможности накопления дырок в возбуждённой подзоне с низкой подвижностью и формирования инвертированного распределения между состояниями континуума подзоны-накопителя и уровнями акцепторов под ней. Низкая подвижность в подзоне-накопителе обеспечивается сильным рассеянием на примесях из-за селективного легирования узкой ямы периода, в которой волновая функция этой подзоны имеет пучность. Достижения эффекта можно ожидать в полях не менее 1 кВ/см.

Проведены исследования образцов при температуре жидкого гелия в умеренных полях – до 400 В/см. Вольт-амперные характеристики гетероструктур приблизительно линейные. Температура дырок в нижней подзоне, по оценкам, не превышает 80 К, поэтому подзона-накопитель остаётся слабо заселённой. Электролюминесценцию в полях 200-400 В/см можно объяснить, согласно оценкам, излучением горячих дырок по столкновительному механизму, однако происхождение излучения в меньших полях пока неясно.

Рис. 1. Сигнал электролюминесценции на детекторе Ge:Ga для образцов R303 и R505 (левая шкала) и теоретическая оценка интенсивности излучения в модели абсолютно чёрного тела (диапазон 10-20 мэВ, правая шкала).

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки России (идентификатор научных исследований (проекта) RFMEFI61614X0008) и Российского фонда фундаментальных исследований (проекты ## 13-02-12108 офи_м, 15-42-02551 р_поволжье_а).