3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Нагрев вследствие рекомбинации экситонов и биэкситонов в квантовых ямах GaAs/AlGaAs

В. В. Белых, М. В. Кочиев

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект, 53, Москва, 119991, Россия.

тел: (499) 132-63-45, эл. почта: kochievmv@mail.ru

Динамика экситонов и биэкситонов в квантовых ямах (КЯ) исследована при помощи спектроскопии фотолюминесценции (ФЛ) с разрешением по времени при резонансном импульсном фотовозбуждении. Исследовалась ФЛ структуры GaAs/AlGaAs, содержащей две мелкие КЯ шириной 4 и 3 нм. Для возбуждения экситонов и биэкситонов использовалась накачка пикосекундными лазерными импульсами с энергией квантов вблизи экситонного резонанса 4-нм КЯ.

При резонансном возбуждении кинетика экситонной ФЛ имеет быстрый участок (~10 пс), соответствующий рекомбинации фотовозбужденных холодных экситонов, и медленный участок (>100 пс), соответствующий уменьшению концентрации (за счет излучательной рекомбинации) термализованного ансамбля экситонов, большая часть которых находится в темновых состояниях. При возбуждении с энергией (EX – Eb/2) (где EX — энергия экситонного перехода, Eb — энергия связи биэкситона), сразу после импульса накачки в спектре доминирует биэкситонная ФЛ, люминесценция экситонов же нарастает по мере рекомбинации и диссоциации биэкситонов (с характерным временем ~50 пс).

Из измеренных кинетических зависимостей определены излучательные времена жизни экситонов (~16 пс) и биэкситонов (~55 пс). Предложен метод определения динамики внутренней температуры экситонного газа из динамик интенсивностей излучения экситонов IX(t) и биэкситонов IB(t) [1]:

T(t)=At∞IXt'+IBt'dt'IXt,

где A = 37 К/нс для исследуемой структуры.

Определена динамика температуры для различных плотностей возбуджения и энергий возбуждающих квантов. Установлено, что рекомбинация экситонов приводит к увеличению внутренней температуры экситонного газа на величину (~4 К) пропорциональную скорости рекомбинации и обратно пропорциональную скорости экситон-фононного рассеяния. Также к значительному нагреву экситонной системы приводит образование  биэкситонов c последующей их рекомбинацией. В этом случае, увеличение температуры пропорционально отношению интенсивностей излучения биэкситоннов и экситонов и может достигает ~10 К. Данные процессы излучательного нагрева экситонного газа накладывают новое ограничение на возможность его бозе-эйнштейновской конденсации, делая ее невозможной для прямых экситонав в GaAs КЯ даже при резонансном возбуждении холодного экситонного газа.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 14-12-01425).

## Литература

[1]	V. V. Belykh and M. V. Kochiev, submitted to Phys. Rev. B.