12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Исследование сверхструктур в полупроводниковых приборах методом МУРР при длинах волн около краев поглощения элементов образца

М. Е. Бойко1, М. Д. Шарков1, А. М. Бойко1, А. В. Бобыль1, С. Г. Конников1

1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (812)292-79-85, факс: (812)297-10-17, эл. почта: m.e.boiko@mail.ioffe.ru

Задача определения связи физических свойств полупроводниковых приборов с размерами однородных объектов внутри их рабочего материала (которыми могут являться домены, доменные стенки, кластеры, поры и квантовые точки) может быть решена с применением методов рентгеновской абсорбции и дифракции (как широкоугловой, так и малоугловой). Этот подход позволил выявить ряд принципиально новых внутренних свойств материалов на атомном, структурно-кристаллическом и сверхструктурном уровне. В рамках данного подхода решаются задачи рентгеновского количественного анализа и анализа сверхструктурных образований, а также проблема неопределенности Бабине с определением связи между химическими составом и размерами однородных образований.

Описанный подход продемонстрирован на примере исследованной в работе гетероструктуры GaAs/GaSe, для которой были получены размеры рассеивающих областей различного химического состава.

Пленка метастабильного твердого раствора GaAs0.7Se0.3/GaAs, распавшегося на кластеры кубического GaAs и гексагонального GaSe, была исследована методом МУРР (малоуглового рассеяния рентгеновских лучей) в режиме отражения и прохождения при значениях длины волны анализирующего пучка 1.043 Å и 0.979 Å, когда энергия пучка незначительно превосходила K-края поглощения As и Se соответственно. Это позволило однозначно определить размеры кластеров, не содержащих атомов As и Se.

## Результаты

- Анализ полученных данных рентгеновской дифрактометрии и МУРР показал, что в образце образуется мозаичная структура из тонких кластеров GaAs и GaSe, параллельных поверхности подложки.

- Определены пространственные характеристики и химический состав двух разных компонент изучаемого образца GaAs0.7Se0.3: GaAs (кластеры примерно 350×350×25 нм) и GaSe (кластеры в 2 раза толще: примерно 350×350×15 нм).

- Показано, что исследуемый образец может включать в себя компоненты с линейной геометрией, не содержащие мышьяка.

- В итоге, посредством сравнения данных МУРР, полученных при трех разных значениях длины волны пучка, была установлена связь между размерами и химическим составом двух разных компонент, присутствующих в образце GaAs0.7Se0.3, и тем самым решена проблема неопределенности Бабине, расширенная в область рентгеновской дифракции.

## Литература

[1]	М. Е. Бойко, М. Д. Шарков, А. М. Бойко, А. В. Бобыль, Е. И. Теруков, Способ рентгеноспектрального определения размеров наночастиц в образце. Rospatent 2013151786/28(080715)