12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Роль изовалентных сурфактантов в процессах диффузии цинка в арсениде галлия.

Л. Б. Карлина, А. C. Власов, Б. Я. Бер, Д. Ю. Казанцев, М. М. Кулагина.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, 194021, Политехническая, 26 Россия тел. +7(812)292-7933, почта, karlin@mail.ioffe.ru

Поведение легирующей примеси в присутствии изовалентных атомов в материалах А3В5 приобретает особую актуальность в связи с использованием многослойных гетероструктур на их основе в полупроводниковых приборах

Методы выращивания таких структур предполагают высокотемпературные циклы, в процессе которых происходит дополнительная взаимная диффузия материалов, образующих гетеропереходы. Известно, что при выращивании структур методом МОC-гидридной технологии путём введения изовалентных сурфактантов возможно, например, изменять уровень легирования слоёв цинком в процессе их роста [1]. Ранее нами было показано, что изовалентные примеси индия и фосфора, введённые в приповерхностную область арсенида галлия являются эффективными пассивирующими элементами, а в процессе их дальнейшей диффузии в структурах арсенид галлия–германий они существенно улучшали свойства гетерограницы.[2,3].

Целью данной работы было изучение процесса изотермической диффузии цинка в слои арсенида галлия в присутствии фосфора и индия. Исследовалось влияние собственных и примесных точечных дефектов на механизм диффузии цинка, оптические и электрофизические свойства слоёв арсенида галлия совместно легированные цинком, фосфором, индием.

Профили примесей Zn, In,P исследовались методом вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) с помощью прибора CAMECA IMS-7f. В качестве первичных использовались ионы O2+ с энергией 4 кэВ и Cs+ с энергией 5 и 15 кэВ. Фотолюминесценция измерялась при T=77 K при возбуждении длиной волны 532 нм. Концентрация свободных носителей в приповерхностной области определялась методом Рамановского рассеяния.

Совокупность полученных данных показывает, что присутствие примесей фосфора и индия на поверхности GaAs и их дальнейшая диффузия в объём материала меняют механизм диффузии легирующего элемента (цинка) при одинаковых температурно-временных условиях, вне зависимости от концентрации примеси в подложках n-типа. Концентрация электрически активной акцепторной примеси и глубина p-n перехода определяются соотношением индия и фосфора при одинаковом источнике цинка. Обнаружено, что рекомбинационные процессы в слоях арсенида галлия, легированного цинком в присутствии индия и фосфора также зависят от взаимного соотношения фосфора и индия. Таким образом, показана возможность управления процессом диффузии цинка с использованием индия и фосфора в качестве сурфактантов.

## Литература

[1]	A. D. Howard, D. C. Chapman, and G. B. Stringfellow, Journal of Appl. Physics 100, 044904 _2006

[2]	L. B. Karlina, A. S. Vlasov, E. P. Rakova, B. Y. Ber, D. Yu. Kazanthev, and V. M. Andreev, Physica B 404 (2009) 4595–

[3]	] L. B. Karlina, A. S. Vlasov, B. Y. Ber, D. Yu. Kazanthev, and E. P. Marukhina, Journal of Crystal Growth 380 (2013) 138–142