1. Объемные полупроводники

# Магнитооптические эффекты в ИК/ТГц диапазоне в ферромагнитных полупроводниках на основе шпинели

А.В. Телегин1, Ю.П. Сухоруков1, Н.Г. Бебенин1, В.Д. Бессонов1, Е.И. Патраков1, В.А. Фёдоров2, Т.К. Менщикова2 , С.В. Телегин1, Н.А. Кругликов1

1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, ул. С.Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620137, Россия.

2Институт неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Ленинский просп., 31, Москва, 119991, Россия.

тел: (343)374-51-54, факс: (343)374-52-44, эл. почта: suhorukov@imp.uran.ru

Электронная структура и физические свойства классических магнитных полупроводников, например, сульфатхромитных шпинелей,  хорошо известны, однако в них могут быть обнаружены новые магнитооптические (МО) эффекты, такие как: магнитопропускание и магнитоотражение естественного света  [1].

В работе получены данные для оптических и МО свойств шпинелей в ИК/ТГц диапазоне спектра. Образцы монокристаллов Hg1-хCdxCr2Se4 (0≤х≤1) были получены методом химических транспортных реакций [2].

Показано, что гигантские эффекты магнитопропускания (до 80 %) и магнитоотражение (до 5 %) неполяризованного света в ИК-диапазоне в шпинелях объясняется несколькими механизмами, связанными с изменением под действием магнитного поля края поглощения (для длин волн <3 мкм), интенсивности примесных переходов (при 3<<6 мкм) и вклада от взаимодействия света со свободными носителями заряда. Знак и величина эффектов зависит от типа проводимости, концентрации Cd и ориентации поля относительно кристаллографических осей кристалла, что связано с особенностью электронной структуры шпинели [3].

Расширение диапазона исследований в ТГц область позволило в данных материалах впервые обнаружить четные по намагниченности эффекты линейного двулучепреломления и дихроизма в диапазоне 0,5-2,5 ТГц в области ниже температуры магнитного упорядочения шпинели. Наведенная магнитным полем  эллиптичность и вращение плоскости поляризации света достигают  4,3 рад/см в поле 1 кЭ и могут быть объяснены ТГц откликом на магнитосопротивление [4].

Дальнейшие комплексные исследования электрических и МО эффектов позволят установить взаимосвязь  между магнитотранспортными и МО свойствами магнитных полупроводников в ИК/ТГц диапазонах, а также объяснить природу наблюдаемых эффектов. Результаты работы могут иметь прикладное значение для оптоэлектроники.

Работа выполнена в рамках госзадания №01201463330, частично поддержана проектом РФФИ 13-02-00007 и Мегагрантом РФ № 14.Z50.31.0025

## Литература

[1]	A. V. Telegin, Yu. P. Sukhorukov, N. N. Loshkareva, J. Magn. Magn. Matter. doi:10.1016/j.jmmm.2014.11.080 (2014).

[2]	Ю. П. Сухоруков, А. В. Телегин, Н. Г. Бебенин и др., Письма в ЖЭТФ, 98, 353 (2013).

[3]	M. I. Auslender, N. G. Bebenin, Sol. State Commun., 69, 761 (1989).

[4]	T. J. Huisman,, R. V. Mikhaylovskiy, A. V. Telegin et al., in Press in Appl. Phys. Lett. (2015).