3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Особенности электрофизических и структурных свойств гетеровалентных гетероструктур (Al)GaAs/Zn(Mn)Se

Т. А. Комиссарова (представляющий автор), Г. В. Климко, С. В. Гронин, И. В. Седова, С. В. Сорокин, Б. Я. Бер, А. А. Торопов, С. В. Иванов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ул. Политехническая, д. 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (812)292-71-24, факс: (812)297-10-17, эл. почта: komissarova@beam.ioffe.ru

На сегодняшний день одной из актуальных задач является получение ферро-магнитных полупроводников с повышенной температурой Кюри TC. Наибольшее значение TC = 185К достигнуто для эпитаксиальных слоев GaMnAs [1]. В разба-вленных магнитных полупроводниках TC определяется концентрацией носителей заряда и магнитных ионов [2]. В случае слоев GaMnAs дальнейшее увеличение TC затруднено вследствие невозможности одновременного увеличения концентрации дырок и ионов Mn, поскольку заметная растворимость Mn в GaAs может быть достигнута только при низких температурах роста (300°С), приводящих параллельно к увеличению плотности дефектов донорного типа и ограничению концентрации дырок. Для гетеровалентных гетероструктур (Al)GaAs:Be/ Zn(Mn)Se, состоящих из совершенной квантовой ямы GaAs/AlGaAs, нижний барьер которой модулированно легируется Be, а диффузия ионов Mn в КЯ предполагается из верхнего A2-Mn-B6 барьера [3], данная проблема отсутствует.

Данная работа посвящена исследованию электрических и структурных свойств гетеровалентных гетероструктур (Al)GaAs:Be/Zn(Mn)Se, необходимость которого обусловлена сложным дизайном структур, содержащих несколько каналов проводимости, а также непосредственной близостью гетеровалентного интерфейса (ГВИ) и КЯ GaAs, т.к. на электрические свойства КЯ могут оказывать влияние эффекты взаимодиффузии элементов. Гетеровалентные гетероструктуры (Al)GaAs:Be/Zn(Mn)Se были выращены методом МПЭ. Для разных образцов варьировался режим формирования ГВИ (реконструкция поверхности и способ инициации роста A2B6 части) и расстояние от ГВИ до КЯ GaAs. Диффузия элементов исследовалась с помощью вторичной ионной масс-спектрометрии. Электрические измерения проводились при температуре (4.2-300)К как на постоянном токе (измерения концентрации и подвижности дырок), так и на переменном токе (анализ годографов импеданса) при частотах до 1МГц.

Показано, что в полную проводимость исследованных гетеровалентных гетероструктур дают вклад два канала: проводимость по КЯ GaAs и барьерным слоям AlGaAs:Be. На проводимость по КЯ GaAs существенное влияние оказывают объемные заряды на интерфейсе GaAs/AlGaAs и ГВИ, что приводит к появлению емкостного вклада в проводимость. Исследована связь объемных зарядов на ГВИ с эффектами взаимодиффузии элементов, изучено влияние на них условий роста. Определен способ формирования ГВИ, позволяющий достичь существенного уменьшения релаксационных процессов, связанных с объемными зарядами на ГВИ.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект №15-52-12014)

## Литература

[1]	Wang et al., Applied Physics Letters 93, 132103 (2008).

[2]	Dietl et al., Science 287, 1019 (2000).

[3]	Европейцев и др., ФТП 48, 32 (2014).