12 Полупроводниковые приборы и устройства

# Мозаичные фотоприемники обзорно-панорамного формата: 
разработка, применение и некоторые системные вопросы

М. А. Демьяненко1, Д. Г. Есаев1, А. И. Козлов1, А. Р. Новоселов2, В. Н. Овсюк1

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН), пр-т Акад. Лаврентьева, 13, г. Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский филиал ИФП СО РАН “Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники” (КТИ ПМ), пр-т Акад. Лаврентьева, 2/1, г. Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)333-19-54, факс: (383)333-27-71, эл. почта: kozlov@isp.nsc.ru

Одним из наиболее перспективных путей кардинального увеличения формата матричных микроболометрических приемников (ММБП), как и фотоприемников на основе соединения кадмий-ртуть-теллур или на основе многослойных структур с квантовыми ямами, является мозаичный принцип построения (рис. 1) [1].

Разработаны технология прецизионного лазерного скрайбирования приборных пластин и технология близкой стыковки субмодулей ММБП (2) в мозаичные фотоприемники (МФП) обзорно-панорамного формата (1) [2]. Синтезированы конструкция МФП и схемы блоков субмодулей МФП [3]. Проработаны некоторые системные вопросы применения МФП. На рис. 1. указан размер области зазора и неровности края кристаллов субмодулей МФП. Суммарная ширина технологической части «слепой зоны» (3) между краевыми фоточувствительными элементами (ФЧЭ) соседних субмодулей в МФП не превышает 30 мкм [1].

Рис. 1. Мозаичный n×2 (где n=1,2,3,4,.. и более) ММБП обзорно-панорамного формата для ТГц (4) и ИК (5) спектральных диапазонов.

При создании микроболометрических МФП форматом 3072×576 на основе субмодулей размерностью 384×288 потеря ФЧЭ вдоль линии стыковки кристаллов для инфракрасных микроболометров не превысит двух элементов, для микроболометров терагерцового диапазона можно обеспечить близкую стыковку кристаллов субмодулей в МФП без потери ФЧЭ вдоль линии стыковки [1, 3].

## Литература

[1] М.А. Демьяненко, Д.Г. Есаев, А.Г. Клименко, А.И. Козлов, И.В. Марчишин, А.Р. Новоселов, В.Н. Овсюк. Оптический журнал. 2014. Т.81, № 3. С.35-43.

[2] А.Р. Новоселов. Патент РФ № 2509391. Бюл. № 7. 2014.

[3] М.А. Демьяненко, Д.Г. Есаев, А.И. Козлов, И.В. Марчишин, А.Р. Новоселов, В.Н. Овсюк, В.В. Филиппова. Патент РФ № 2530271. Бюл. № 28. 2014.